CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Budowa drogi wewnętrznej, zjazdu z drogi powiatowej

oraz parkingu na działkach nr 326, 831/2, 842

w miejscowości Jaźwiny.

1. Opis robót.

1. Opis konstrukcji nawierzchni.

1.1.1. Nawierzchnia drogi wewnętrznej.

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej i zjazdu o podanej poniżej konstrukcji:

- warstwa asfaltobetonu: gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego /0-63/ wg BN-64/8933-02: gr.10cm

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

- istniejący grunt

1.1.2. Nawierzchnia parkingów.

Wykonanie nawierzchni parkingów o podanej poniżej konstrukcji:

- warstwa nawierzchni z kostki brukowej typu „Stare Miasto” : gr. 8cm

- warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4: gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa łamanego /0-63/ wg BN-64/8933-02: gr.10cm

- warstwa odcinająca z piasku gr.10cm

- istniejący grunt

1.1.3. Odwodnienie parkingów.

Ściek liniowy z kostki brukowej, studzienki wpustowe, studnia podczyszczająca.

2. ZJAZD.

·  Włączenie wjazdu pod kątem - 86°

·  Szerokość jezdni  drogi wewnętrznej 4,50 m

·  Szerokość jezdni  drogi powiatowej 5,0 m

·  Krawędzie nawierzchni zjazdu na połączeniu z drogą powiatową zaokrąglone łukami o    promieniach R=5,0 m

·  W miejscu projektowanego zjazdu z drogi powiatowej przebiega istniejący przepust o długości 8mb i średnicy wewnętrznej 50cm

Konstrukcja nawierzchni:

·  Warstwa ścieralna z asfaltobetonu: gr. 5cm wg PN-74/S-96022

·  Podbudowa z kruszywa łamanego /0-63/ wg BN-64/8933-02: gr.10cm

·  Warstwa odsączająca z piasku  gr. 10cm wg BN-84/6774-04

·  Istniejący grunt