# CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

budowa zatok parkingowych przy  drodze powiatowej

w miejscowości Róża gm. Czarna

Przedmiotem inwestycji jest budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej

w miejscowości Róża gmina Czarna na działce nr ewid.260.

- Założenia:

- Nawierzchnię zatok postojowych przewidziano pod ruch samochodów osobowych .

- Istniejący zjazd indywidualny szerokości 4,5m.

- Istniejący zjazd publiczny szerokości 12,5m.

- Plac zatok parkingowych wyposażony w krawężniki osadzone na ławach betonowych

- Opaska odbojowa szer.70cm z kostki brukowej

- Nawierzchnia na zjazdach z asfaltobetonu

- Nawierzchnia zatok parkingowych z asfaltobetonu

- Dane ogólne.

- Powierzchnia zatoki parkingowych :  282,50m2

- Powierzchnia opaski odbojowej : 24,80 m2

- spadek podłużny zatok: zmienny dopasowany do spadku drogi powiatowej

- spadek poprzeczny parkingu: 3,5%

- spadek poprzeczny drogi: 2,5%

- szerokość miejsc postojowych: 3,10m + 0,50m (pas bezpieczeństwa)

- długość miejsc postojowych: 6,0m

- szerokość opaski odbojowej: 70cm

- długość opaski odbojowej: 31,8m

- ilość miejsc postojowych: 9

- Opis robót.

Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych o podanej poniżej konstrukcji:

- warstwa asfaltobetonu: gr. 5cm

- podbudowa z tłucznia kamiennego /0-63/ wg BN-64/8933-02: gr.10cm

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

- istniejący grunt

- elementy prefabrykowane: krawężniki i obrzeża zaprojektowano jako osadzone na ławach betonowych wykonanych z betonu B-10.