SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych

1 .    WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru chodników z kostek brukowych betonowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach przebudowy ulicy Przydworcowej w Czyżewie w km 0+000-0+655.

1.4.  Określenia podstawowe

1.4.1.Chodniki  -  wydzielone  i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji.

1.4.3.Koryto chodnika - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, wykonany zgodnie z projektowanym  przekrojem  podłużnym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego.

1.4.4.Podłoże-  grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika.

1.4.5.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni.

1.4.6.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.

2.    MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy budowie chodników z  kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 6 cm spełniającej poniższe wymagania.

2.1.1 Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości ( 3 mm,

- na szerokości ( 3 mm,

- na grubości ( 5 mm.

2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna byc mniejsza niż 60 Mpa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedyńczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%.

2.1.5. Mrozodporność

Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50.

2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.6  Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom normy PN-B-06712.

3.    SPRZĘT

Roboty związane z ułożeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na małych powierzchniach  wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować mechaniczne urzadzenia układajace.

Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne.

4.    TRANSPORT i SKŁADOWANIE

Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana może być przewożona dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton

min. 0,7 średniej wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt  organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty przy układaniu chodników.

Z  uwagi  na  to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za       bezpieczeństwo prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest pzedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.

5.2.  Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Koryto pod chodnik

Wykonane  koryto  powinno być wyprofilowane zgodnie z       projektowanymi  spadkami  podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone.

5.2.2.Podsypka

Podsypkę należy wykonać z warstwy piasku średnio lub       gruboziarnistego o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

5.2.3.Układanie brukowych kostek betonowych

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostek spoiny  pomiędzy  kostkami nalezy wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakoŚci robót

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzią systematyczne  pomiary i badania kontrolne i dostarczaą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary  i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót

6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów

Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać       zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektową.

6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni

Sprawdzenie  nierówności  nawierzchni należy przeprowadzać  co  najmiej  raz  na  każde 150-300 m2 ułożonego chodnika i  miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika.

Prześwit  pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie może przekroczyą 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika

Sprawdzenie  profilu  podłużnego należy przeprowadzać przez  niwelację,  biorŃc  pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach  załamania niwelety nie powinny przekraczaą +/- 3.0 cm

6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiaru jest 1 m2 chodnika zgodnie z dokumentacją techniczną i pomiarem w terenie.

8.    ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonvch tolerancji dały wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorów

Odbiór wykonanego chodnika obejmuje:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST};

c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji,

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność  za  1 m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru  i  atestu producenta kostek chodnikowych oraz oceny jakosci wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,

- przygotowanie podłoża pod chodnik,

- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- ułożenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST

10. Przepisy związane

1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.

2. PN-B-06250  Beton zwykły.

3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

4. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

5. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskażnika piaskowego.

7. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne

wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni

dróg,ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża.