SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.08.03.01 Obrzeża betonowe

1.    WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obrzeży betonowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach przebudowy ulicy Przydworcowej w Czyżewie w km 0+000-0+655.

1.4.  Określenia podstawowe

1.4.1.Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2.Obramowanie  chodników  -  umocnienie  ich bocznych krawędzi, wykonane z krawężników (obrzeży) betonowych, połówek betonowych płyt chodnikowych, kostki, klinkieru lub innych materiałów.

1.4.3.Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, na którym wykonuje się ławę lub podsypkę.

1.4.4.Podsypka  -  warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie.

1.4.5.Pozostałe  określenia  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,  urządzeń  ostrzegawczych  i  zabezpieczających  na

przekazanym placu budowy.

2.    MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są:

2.1. Obrzeża betonowe, spełniające wymagania normy BN-80/6775-03.04 oraz  BN-80/6775-03.01 z betonu wg PN-B-06250, klasy B25, B30.

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

Tablica nr 1

| Rodzaj | wad i uszkodzeń | Dopuszczalna wad i | wielkość uszkodzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklęsłość lub krawędzi w | Wypukłość powierzchni i Mm | 2 | 3 |
| Szczerby i | Ograniczajacych powierzchnie górne (ścieralne) | niedopuszalne |  |
| uszkodzenia krawędzi i narozy | Ograniczajacych pozostałe powierzchnie: Liczba, max Długość, mm, max Głębokość, mm, max | 2 20 6 | 2 40 10 |

Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z  wy-      maganiami dokumentacji projektowej.  Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy nr 2

Tablica 2.

| Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna | odchyłka, m |
| --- | --- | --- |
|  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| L | +-8 | +-12 |
| b,h | +-3 | +-3 |

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu.

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 4%.          Odporność na działanie mrozu powinna być zgodna z PN-B-06250.

Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać wartości podanych w PN-B-04111.

2.2.Piasek naturalny odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11113..

3.  SPRZĘT

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4.    TRANSPORT i SKŁADOWANIE

4.1.  Obrzeża betonowe

Obrzeża  betonowe można przewozić środkami transportu po  osiągnięciu  wytrzymałości minimum 0,7 średniej wytrzymałości badanej serii próbek. Obrzeża  na  środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny  one  być  zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem  w czasie transportu, górna warstwa nie powinna  wystawać  poza ściany środka transporu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Składować  obrzeża należy na otwartej przestrzeni, na podłożu  wyrównanym  i  odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek. Wymiary przekroju poprzecznego podkładek  i  przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość przekładki powinna być minimum 5 cm większa od elementu.

Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania.

4.2. Piasek naturalny

Piasek należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem  oraz zmieszaniem z innym materiałem.  Piasek należy przechowywać w warunkach zabezpieczających  go  przed zmieszaniem z innymi kruszywami i zanieczyszczeniami.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt  organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty przy układaniu chodników.

Z  uwagi  na  to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za       bezpieczeństwo prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.

5.2.  Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Podsypka

Podsypkę należy wykonać z warstwy piasku średnio lub     gruboziarnistego o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

5.2.3.Ustawianie obrzeży

Obrzeża ustawia się na podsypce piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu. Obrzeża betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych pochyleń nawierzchni chodnika. Tylna ścianka obrzeży od strony zieleńca lub terenu  powinna być obsypana piaskiem ubitym i skomprymowanym.

Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 cm można wykonać z obrzeży prostych.

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny pomiędzy elementami betonowymi po oczyszczeniu  powinny być zamulone piaskiem na pełną wysokość obrzeża.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne  pomiary  i  badania  kontrolne z częstotliwością  gwarantującą  zachowanie wymagań jakości robót i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.1.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót

6.1.1.Sprawdzenie jakości materiałów

Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać  zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.1.2.Sprawdzenie ustawienia obrzeży

6.1.3.Sprawdzenie  dopuszczalnego  odchylenia  linii obrzeża w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii  projektowanej powinno wynosić +/- 2 cm na każde 100 m ustawienia obrzeża.

6.1.4.Dopuszczalne odchylenie niwelety

Sprawdzenia  rzędnych  niwelety  należy  dokonać przy użyciu niwelatora.   Dopuszczalne  odchylenie  niwelety górnej płaszczyzny       obrzeży  od niwelety projektowanej może wynosić +/- 1 cm  na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeży.

6.1.5.Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży

Równość  górnej  powierzchni obrzeży należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m obrzeża czterometrowej łaty.

Prześwit  pomiedzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 12 mm.

6.1.6.Sprawdzenie wypełnienia spoin

Sprawdzenie  wypełnienia  spoin należy badać na każde  10 m ustawionego obrzeża.   Spoiny muszą być wypełnione całkowicie.

7.    OBMIAR ROBÓT

Obmiaru ustawionych obrzeży dokonuje się w metrach. Obmiar  nie powinien obejmować jakiejkolwiek długości dodatkowo  ustawionych  obrzeży  nie  wykazanych  w  dokumentacji  projektowej  za wyjątkiem zaakceptowanych na

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna  długość  ustawionych obrzeży w stosunku do dokumentacji  projektowej  wykonana  bez  pisemnego upoważnienia  przez  Inspektora  Nadzoru, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8.    ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonvch tolerancji dały wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorów

Odbiór ustawionych obrzeży obejmuje:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST};

c) odbiór pogwarancyjny ustawionych obrzeży - po upływie okresu gwarancji,

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za 1 m należy przyjmować na podstawie obmiaru, atestu producenta obrzeży i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podsta-

wowych i pomocniczych,

- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzeży,

- wypełnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży wraz z jej ubiciem.

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. Przepisy związane

1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.

2. PN-B-06250  Beton zwykły.

3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

4. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

5. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskażnika piaskowego

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania

i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawężniki i

obrzeza.