SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.08.04.01 Zjazdy i wyjazdy z bram

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach przebudowy ulicy Przydworcowej w Czyżewie w km 0+000-0+655.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad      prowadzenia robót związanych z  wykonaniem  zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Zjady i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wjeżdżających i lub wyjeżdżające z bram.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne.

1.4. Ogólne wymagania robót

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera.

2.0. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania nawierzchni zjazdów należy użyć betonowej kostki brukowej grubości 8 cm spełniającej poniższe wymagania.

2.1.1 Wygąd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości ( 3 mm,

- na szerokości ( 3 mm,

- na grubości ( 5 mm.

2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna byc mniejsza niż 60 Mpa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedyńczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%.

2.1.5. Mrozodporność

Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50.

2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm.

2.2. Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy użyć mieszanki zgodnie z SST D.04.04.02.

2.3 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.

3.0. SPRZĘT

Sprzęt   używany   do   wykonania   zjazdów i wyjazdów z bram   musi   być      zaakceptowany przez Inżyniera.

4.0. TRANSPORT

Załadunek,  transport i składowanie materiałów do wykonania zjazdów i wyjazdów z bram powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Transport betonowej kostki brukowej zgodny z SST D.08.02.01, transport mieszanki kruszywa na podbudowę wg D.04.04.02.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie podbudowy zgodnie z SST D.04.04.02.

5.2 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostek spoiny  pomiędzy  kostkami nalezy wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robot zgodna z D.08.02.01 i D.04.04.02.

7.0. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiaru  jest  1  m2 powierzchni  wykonanego zjazdu lub wyjazdu z bram.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonvch tolerancji dały wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorów

Odbiór wykonanych zjazdów i wyjazdów z bram obejmuje:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST};

c) odbiór pogwarancyjny zjazdów i wyjazdów z bram - po upływie okresu

gwarancji,

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa uwzględnia:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,

- przygotowanie podłoza pod podbudowę

- wykonanie i pielęgnacja podbudowy

- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- ułożenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST

10. Przepisy związane

1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.

2. PN-B-06250  Beton zwykły.

3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

4. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

5. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskażnika piaskowego.

7. PN-S-96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i

badania.

8. PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu

cementowego pod nawierzchnię ulepszona. Wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni

dróg,ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne

wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeza.