PROJEKT BUDOWLANY – WYKONAWCZY

NA ODNOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

m. ZBERKI

GMINA DOMINOWO

POWIAT ŚREDZKI  *   WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Działka nr ………..

CPV 45233220-7

INWESTOR

GMINA DOMINOWO

ul.CENTRALNA 7

63 –012 DOMINOWO

WYKONAŁ :

Hieronim Krzysztofiak

ul. Kilińskiego 36/18

63-000Środa Wielkopolska

upr. nr 191/87/PW

WOIIB nr WKP/BD/2539/01

Środa Wielkopolska  * lipiec * 2008r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1   Strona tytułowa

2   Spis załączników

3   Oświadczenie projektanta

4   Uprawnienia

5   Zaświadczenie z  WIIB

6   Opis techniczny

7   BIOZ

8   Plan orientacyjny

9   Szkic sytuacyjny

10 Przedmiar robót

11 Kosztorys ofertowy

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA ODNOWĘ NAWIERZCHNI

DROGI GMINNEJ m. ZBERKI

GMINA DOMINOWO

POWIAT ŚREDZKI  *  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia14 maja 1999 r.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 1997 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

- Pomiary uzupełniające w terenie wykonane siłami własnymi

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku „w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. nr 89 poz. 414)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98 poz. 602)

2. Stan istniejący

Początek projektowanego odcinka A – B km 0+000 tj. na podłączeniu do drogi wojewódzkiej Środa Wielkopolska - Września, koniec odc. A – B  w km 0+157,10 tj. na skrzyżowaniu z odcinkiem C – D.

Początek odcinka C – D w bramie do zabudowań gospodarczych km 0+000, koniec w km 0+258,00 tj. za skrzyżowaniem z drogą na Murzynowo Kościelne.

Odcinek E – F skrzyżowania w kierunku Murzynowa Kościelnego   km 0+000 do 0+050. Przy tym odcinku znajduje się zajazd do autobusu.

Końcowy fragment odcinka A-B, odcinek C-D i zajazd do autobusów jest ograniczony krawężnikiem betonowym.

Omawiany odcinek posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,40m do 7,50m. Na szkicu sytuacyjnym pokazano szerokości poszczególnych odcinków jezdni. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Liczne ubytki i spękania. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej i co się z tym wiąże brak poprawnego odwodnienia nawierzchni,  ulega ona dalszej degradacji.

3. Projekt

Odnowa nawierzchni drogi polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej (profilującej) na odcinku A-B oraz na odcinku C-D od wjazdu do zabudowań gospodarczych do skrzyżowania z odcinkiem A-B. Na pozostałym odcinku należy przed ułożeniem warstwy ścieralnej wypełnić ubytki masą bitumiczną. Na początku odcinka A-B wykonać nacięcia istniejącej nawierzchni i rozebrać pasek o szerokości 1,00m w celu połączenia nowej nawierzchni z istniejącą. Podobnie postąpić na końcu odcinka C-D i odcinka E-F.  Istniejącą nawierzchnię należy oczyścić łacznie z odsłonięciem krawędzi nawierzchni na odcinku A-B.  i skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (emulsja 50%) Na tak przygotowanej istniejącej  nawierzchni wykonać warstwę wyrównawczą (profilującą) w wskazanych wyżej miejscach.

Warstwę ścieralną wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm , grubość warstwy 5cm po zagęszczeniu. Beton asfaltowy jak dla ruchu KR3.

Wymiary wszystkich elementów nawierzchni podano na szkicu sytuacyjnym.

Spadek poprzeczny  jezdni  - daszkowy 2%

Odwodnienie nawierzchni bez zmian, powierzchniowe. W celu poprawy odwodnienia należy wyprofilować pobocza w pobliżu istniejącego przepustu (projekt nie obejmuje tych robót)

WARIANT

W wariancie zmniejszono zakres robót.  Zakres pokazano na planie zagospodarowania kolorem czerwonym. Zmieniono także grubość warstwy ścieralnej 5cm  na  4cm.

Zadanie :   Odnowa nawierzchni -  drogi gminnej w m. Zberki

Gmina Dominowo * Powiat Średzki

Województwo  Wielkopolskie

Temat opracowania:  Informacja dotycząca

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Odnowa nawierzchni drogi gminnej

w m. Zberki

gmina  Dominowo

Nazwa inwestora:	   Gmina Dominowo

ul. Centralna 7,

63-012 Dominowo

Imię i nazwisko	Hieronim Krzysztofiak

oraz adres		ul. Kilińskiego 36/18

projektanta		63-000 Środa Wielkopolska

sporządzającego	upr. bud. nr 191-87-Pw

informację

Zawartość części opisowej

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracownikom przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- roboty rozbiórkowe

- wykonanie nawierzchni drogi

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - po lewej i częściowo po prawej stronie drogi znajdują się zabudowania mieszkaniowa wielorodzinna.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- istniejące wjazdy

- kabel eWN, telekomunikacyjny

- sieć wodociągowa

- kanalizacja sanitarna

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB

- kable energetyczne i telekomunikacyjne

- sieć wodociągowa

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) – nie dotyczy

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów

- roboty prowadzone we wnętrzach urządzeń technicznych

i w innych niebezpiecznych przestrzeniach

zamkniętych

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

- zagospodarowanie  terenu budowy

  - ogrodzenie terenu budowy

  - drogi komunikacyjne

  - ciągi piesze

  - miejsca postojowe na terenie budowy

  - strefy niebezpieczne

  - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych

  - lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

- ochrona przeciwpożarowa

- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy ST)

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz