OPIS TECHNICZNY

DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ

DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

m. BORZEJEWO – KORALEWO odc. 2

GMINA DOMINOWO * POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

CPV 45233124-4

- Stan istniejący

Na omawianej drodze w latach ubiegłych została wykonana nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości około 18cm. Szerokość jezdni od 4,10 do 4,20m.

Przebiega przez tereny rolnicze tj pola uprawne i łąki. Bezpośrednio przy drodze nie występuje zabudowa zagrodowa.   Kategoria ruchu KR-1

- Projekt

Projektuje się wyprofilowanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm warstwą o średniej grubości 5cm i na szerokości 4,10m. Należy stosować kruszywo ze skały twardej np. granit. Na tak przygotowanej podbudowie zostanie położona nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 5cm i szerokości 4,00m. Na końcu odcinka przy podłączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej nawierzchnia poszerza się do 7,40m.

Docelowo powinna  zostać ułożona następna warstwa grubości 3cm.

Po wykonaniu nawierzchni w celu ochrony jej krawędzi należy obustronnie wzmocnić pobocze kruszywem łamanym 0/31,5mm  warstwą grubości 10cm i szerokości 25cm. Następnie na szerokości 25cm obustronnie uzupełnić pobocze gruntem.

Szerokość całkowita pobocza 0,50m.