Dominowo, 3.02.2014 r.

S.271.1.2014

Wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne"

Do siedziby zamawiającego wpłynęło "zapytanie" dotyczące w/w przetargu nieograniczonego w dniu 30.01.2013: "

"Dot.  Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne

Jedynym dokumentem odniesienia regulującym właściwości techniczne i eksploatacyjne nawierzchni poliuretanowych w Europie jest norma PN EN 14877.  Jednocześnie stosownie do treści art. 30 ust. 1 Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych  z zachowaniem Polskich Norm . Utrzymanie dotychczasowych niezasadnych – jak wskazano powyżej – wymogów formułujących w stosunku do nawierzchni poliuretanowej konkretne parametry oraz ich wartości, nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych – sformułowaną w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Naruszenie to, w przypadku jego nie usunięcia, obarcza niniejsze postępowanie podstawową wadą, powodującą konieczność jego unieważnienia , a w przypadku zawarcia umowy – jej nieważność od samego początku, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem , na wniosek organu kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenie zamówienia.

Warto zaznaczyć, że Instytut Techniki Budowlanej – podmiot uprawniony do przeprowadzania badań i oceny materiałów budowlanych – wydając aprobaty lub rekomendacje techniczne w żaden sposób nie zdefiniował minimalnych wartości dla poszczególnych parametrów co mogłoby uprawniać  Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów.

Porównując wszystkie dostępne nawierzchnie typu zamawianego, wg parametrów ITB, łatwo zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że wyroby, których wartości parametrów (wg ITB) są inne, charakteryzują się gorszymi właściwościami. Stosowanie wybiórczo parametrów, eliminuje  producentów nawierzchni, którzy nie spełniają choćby jednego parametru określonego przez Zamawiającego, a z kolei posiadają znacznie lepsze pozostałe parametry techniczne .

Parametry podawane w dokumentach ITB są tylko parametrami konkretnego wyrobu. Nie istniej żadna kwalifikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB. Wydanie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB oznacza, że ITB pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co jest równoznaczne , że jest on zgodny z obowiązującymi normami, Zwracam uwagę, że aprobaty techniczne i rekomendacje techniczne ITB są dokumentami dobrowolnymi a nie obowiązkowymi. To powoduje, że powoływanie się przez Zamawiającego na minimalne parametry techniczne przepisane z dokumentu dobrowolnego jest zupełnie bezzasadne i nielogiczne.

Ze względu na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu natrysk, przepuszczalnych dla wody, przebadanych ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy. Nawierzchni dla których wydano:

a) Certyfikat lub deklaracja zgodności a normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB  lub rekomendacja techniczna ITB  lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni , potwierdzona przez jej producenta.

c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię .Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających w/w dokumenty zapewni Zamawiającemu dobra jakość nawierzchni a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej.

Do siedziby zamawiającego wpłynęło "zapytanie" dotyczące w/w przetargu nieograniczonego w dniu 31.01.2013:

" Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej metodą natrysku o poniższych parametrach:

Masa powierzchniowa 11,15 kg/m2

Wytrzymałość na rozciąganie ≥1,0 MPa

Wydłużenie względne przy rozciąganiu ≥80%

Wytrzymałość na rozdzieranie ≥66 N

Ścieralność aparatem Stuttgart ≤0,11 mm

Ale ścieralność wg  Tabera  ≤ 1,0 g

Odporność na zmienne cykle hydrotermiczne:

- makroskopowa ocena wyglądu powierzchni , - bez śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego

- spadek wytrzymałości na rozciąganie , 0%

- spadek wydłużenia przy zerwaniu, 0%

Odporność na zamrażanie:

- makroskopowa ocena wyglądu powierzchni, bez śladu uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego

- spadek wytrzymałości na rozciągnie , 0%

- spadek wydłużenia przy zerwaniu, 0%

Przyczepność  do ET ≥ 0,15 MPa

Tarcie kinetyczne na sucho 0,41

Tarcie kinetyczne na mokro 0,37

Odporność na uderzenie:

Odcisk kulki 670+/-60mm2

Stan powierzchni po badaniu – bez zniszczeń

Nawierzchnia jest przebadana na zgodność normą PN-EN 14877 obowiązującą na rynku polskim  i zgodnie z Instytutem Techniki Budowlanej zatwierdzona jest do stosowania w budownictwie nawierzchni sportowych, posiada kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, atest PZH oraz badanie na zawartość pierwiastków śladowych.

Dopuszczenie ww. nawierzchni poliuretanowej posiadającej w/w dokumenty zapewni Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni.

Odpowiedz na pytania: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wyżej wskazanej nawierzchni i jednocześnie wyjaśnia iż  Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla
 Wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza
 zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii
 równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych założone w dokumentacji technicznej.