" Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej- elewacja" 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nr: ST-05 
OBRZEŻA BETONOWE 

	

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST. 
 
	Przedmiotem niniejszej 	specyfikacji technicznej (ST) 	są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
chodnikowych obrzeży betonowych w Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej. 
1.2 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST. 

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem. kontrolą i odbiorem chodnikowych obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm i 20x6 cm na podsypce cementowo piaskovvej, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
1.4 Określenia podstawowe. 
	1.4.01 	Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonovve rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-OO.OO.OO 'Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-OO.OO.OO. 'Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-OO.OO.OO. 'Wymagania ogólne" pkt 2. 2.2 Obrzeża betonowe 
2.2.01 Typ obrzeży betonowych. 

Zastosowanie mają obrzeża betonovve wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm i 6x20 cm 2.2.02 Wymiarowanie obrzeży 
Wymiary obrzeży podano w tabeli 1. 

Tabeli 1. Wymiary obrzeży. 

Rodzaj | Wymiary obrzeży, cm
Obrzeża | długość | grubość | wysokość
| 75 | | 20
On | | 6 |
| 100 | | 20
| 75 | | 30
Ow | | 8 |
| 100 | | 30

2.2.03 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tabeli 2. 

Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

..... | Dopuszczalna odchyłka mm
Rodzaj wymiaru |
| Gatunek 1 | Gatunek 2
1 | +/- 8 | +/- 12
b. h. | +/- 3 | +/- 3
2.2.04 Dopuszczalne wady I uszkodzenia obrzeży. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z fonny lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli. 3. 
Tabela 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

	
Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń Gatunek 1 I Gatunek 2 
wad i uszkodzeń 
Wklęsłość lub wypukłoŚĆ powierzchni I krawędzi wmm 

2 

3 

Szczerby i uszkodzenia 
Elementy I krawędzi i naroży 
Betonowe 

Ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) mm 
Ograniczających pozostałe powierzchnie 
liczba max 
długość mm max. głębokoŚĆ mm max. 

Niedopuszczalne 
2 
	20 	40 
	6 	10 

2.2.05 Składowanie 
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeża poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż gruboŚĆ 2.5 cm, szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeży. 
2.2.06 Kontrola 
Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonavvca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10000 powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli 4. 
Tabeli 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych 

| | Liczność | Liczba | Liczba
Lp | Liczba partii | próbki | kwalifikująca | Dyskwalifikując
| | | | a
| | sztuk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | do 90 | 8 | 1 | 2
2 | 71-150 | 9 | 1 | 2
3 | 151-280 | 13 | 3 | 3
4 | 281-500 | 20 | 3 | 4
5 | 501-1200 | 32 | 5 | 6
6 | 1200-3200 | 50 | 7 | 8
7 | 3201 -10000 | 80 | ·10 | 11
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
		policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021 [6] 
Spravvdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 
2.3 Woda 
Woda stosowana do podsypki, powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody należy wykonywać: 
• w przypadku nowego źródła poboru wody 
• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie., zapachu, barwy 
		2.4 Piasek 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113: 1996. 2.5 Beton 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy B20. W przypadku wykonywania obrzeży dwuwarstwowych, gómą (licową) warstwę obrzeży należy wykonać z betonu klasy B20. 
3 SPRZĘT Nie występuje. 
4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST o-M-OO.OO.OO. 'Wymagania ogólne" pkt 4. 4.2 Transport materiałów 
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0.7Rb. 

Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
przy przewozie obrzeży wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczenia ich przed przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu wagonów kolejowych 
	5 	WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-OO.OO.OO. 'Wymagania ogólne" pkt 5. 5.2 Wykonanie koryta 
Wykop koryta wykonywać należy zgodnie z PN-68IB-06050 [2]. 5.3 Ustawienie obrzeży. 
5.3.01 Podłoże obrzeża. 
Obrzeża ustawiać należy na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 5.3.02 Wysokość obrzeża. 
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinna wynosić od 5 - 6 cm. 5.3.03 Niweleta obrzeża. 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. 5.3.04 Tylna ściana obrzeża. 
Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. 
5.3.05 Spoiny 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowo - piaskową w stosunku 1:2 Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokoŚĆ. 
6 KONTROLA ROBÓT 
6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-M-OO.OO.OO 'Wymagania ogólne" pkt. 6 
6.2 Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
6.3 Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacja Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ST - Wykonanie robóf' oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem kaźdego dnia roboczego. 
6.4 Dopuszczalne odchylenia 
6.4.01 Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego 
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać +/- 1 cm. 

6.4.02 Uopuszczalne odchylenie linii obrzeży 
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż +/- 1 cm. 
7 ODBiÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-OO.OO.OO 'Wymagania ogólne" pkt 8. 
7.2 Odbiór robót 
Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i końcowego. 
Odbiór obrzeży betonowych powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie e\Nentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
	[34] PN-881B-04320 	- Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
	[35] PN-681B-06050 	- Roboty ziemne budowlane 
	[36] PN-63/B-06251 	- Roboty betono\Ne i żelbeto\Ne. 
	[37] PN-79/B-06711 	- Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
	[38] PN-86/B-06712 	- Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
	[39] PN-80/B-10021 	- Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
	[40]-PN-B-19701 	- Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
	[41] PN-881B-32250 	- Mateńały budowlane. Woda do betonów i zaprawa 
	[42] PN-84/C-04134 	- PrzehNory naftO\Ne. Pomiar penetracji asfaltów 
	[43] PN-65/C-96170 	- PrzehNory naftO\Ne. Asfalty drogo\Ne 
	[44] PN-83/N-03010 	- Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do próbki 
	[45] PN-76/P-79005 	- Opakowania transporto\Ne. Worki papierowe 
	[46] BN-8816731-08 	- Cement. Transport i przechowywanie 
	[47] BN-74/6n1-04 	- Drogi samochodO\Ne. Masa zalewowa. 
	[48] BN-84/6n4-02 	- Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogo\Nej. 
	[49]BN-80/6n5-03I01 	- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
	i 	torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
[50] BN-80/6n5-03I03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Bementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodniko\Ne 
[51] BN-80/6n5-03I04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodniko\Ne.