" Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej- elewacja" 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nr: ST-04 
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem dróg i chodników z kostki betonowej brukowej przy Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodników z kostki betonowej zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.01 Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzania z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.DM.OO.OO.OO .Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.DM.OO.OO.OO "Wymagania ogólne". 
2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.DM.OO.OO.OO "Wymagania ogólne" . 2.2 Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, według zasad niniejszej ST, są: 
·	betonowa kostka brukowa, 
·	piasek na podsypkę, 
·	cement • 'M>da. 
2.3 Betonowa kostka brukowa 2.3.01 Atest wyrobu 
Użyta przez Wykonavvcę do wykonania chodników, betonowa kostka brukowa musi posiadać atest, wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie: 
·	wyglądu zewnętrznego, 
·	kształtu wymiarów, 
·	wytrzymałości na ściskanie, 
·	nasiąkliwości, 
·	odpomości na działanie mrozu, 
·	ścieralności. 

Wydany atest powinien określać zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami podanym w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111. BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 
18501. 
2.3.02 Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć. plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Zgodnie z wymaganiami DIN 18501 wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ~ 80 mm. 
2.3.03 Kształt i wymiary kostki brukowej 
Betonowa kostka brukowa wg normy niemieckiej DIN 18501 jest kształtką o maksymalnej długości 280 mm i grubości 60 + 110 mm (zróżnicowanie co 20 mm). 
Do wykonania chodnik będzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubości 80 mm. Zgodnie z normą DIN 18501 tolerancje wymiarowe wynoszą: 
	• na długości 	± 3 mm, \ 
\, 

• na szerokości 

±3mm. 

	• - na grubości 	± 5 mm. 
2.3.04 Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykochemiczne określone w tablicy 1. 
	Tablica 1 	Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych 

Lp. 	Cechy 					Wartość 	
1 	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej: 			
	a) średnia z sześciu kostek 					60 	
	b) najmniejsza pojedynczej kostki 					50 	
2 	NasiąkliV\lOść wodą wg PN-88/B-06250, w procentach, 	co 	5 	
	najwyżej 									
3 	Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, 			
	wg PN-881B-06250 								
	a) pęknięcia próbki 							brak 	
	b) strata masy, w procentach, co najwyżej 				5 	
	c) obniżenie wytrzymałości 	na 	ściskanie w stosunku 	do 		
	wytrzymałości 	próbek 	niezamrażanych, 	w 	procentach, 	co 	20 	
	najwyżej 									
4 	Ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm, co 		
	najwyżej 								4 	
2.4 Piasek 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113: 1996. 2.5 Cement. 
Należy stosować cement portlandzki CEM I 32.5 lub 32.5 R spełniający wymagania normy PN-B-19701. 2.6 Woda 
Woda powinna pochodzić ze źródeł nie zaakceptowanych przez Inżyniera i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
3 SPRZĘT 

/ 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.DM.OO.OO.OO "Wymagania ogólne". 3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki 
Roboty będą wykonywane ręcznie. Do zagęszczenia chodników z kostki brukowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.DM.OO.OO.OO "Wymagania ogólne". 
4.2 Transport betonowych kostek brokowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.OO.OO.OO .Wymagania ogólne". 5.2 Zakres wykonania robót 
5.2.01 Wykonanie koryta 
Przed wykonaniem koryta należy wytyczyć oś chodników oraz wyznaczyć przy pomocy szpilek, szerokość i głębokoŚĆ koryta, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wykonanie koryta pod chodniki powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 0.04.01.01 .Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
5.2.02 Podsypka 
GruboŚĆ podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Zagęszczenie podsypki powinno być tak wykonane, aby nie było widocznych śladów urządzenia zagęszczającego. 
Podsypka w zależności od wymagań zgodnych z Dokumentacja Projektową powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku albo też z piasku zmieszanego z cementem przy użyciu od 100 do 200 kg cementu na 1 m3 piasku. Przy zastosowaniu mieszaniny cementowo-piaskowej gruboŚĆ podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3-5 cm. 
Podsypkę cementowo - piaskową stosować należy w przypadku specjalnych wymagań stawianych budowanemu chodnikowi j.np. obciążenia dynamiczne itp. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita aby nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego. 
5.2.03 Nawierzchnia z betonowej kostki brokowej 
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 2 + 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez Inżyniera) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tYIOrzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię· 
	6 	KONTROLAJAKOŚCIROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.DM.OO.OO.OO "Wymagania ogólne". 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
przed przystąpieniem do robót wykonaVtlCa powinien sprawdzić czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1. niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu WykonaVtICa powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykona~ "sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.3.2 + 2.3.4. i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.01 Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST. 
6.3.02 Sprawdzenie podsypki 
Spra'Młzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.2.3. niniejszej ST. 
6.3.03 Sprawdzenie wykonania chodników 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodników z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z DOkumentacją Projektową oraz: 
·	pomierzenie szerokości spoin, 
·	sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
·	sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
• 
	7 	ODBiÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.DM.OO.OO.OO "Wymagania ogólne". 

8 PRZEPISY ZWIĄZANE [29] PN-84/B-04111 [30]PN-68IB-06050 
przy 
[31]DIN 18501 [32]BN-B-11113 [33]BN-80/6775-Q3/01 

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania odbiorze. 
Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka) 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.