SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa chodnika i zatoki autobusowej

BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ ORAZ OBRZEŻY I KRAWĘŻNIKÓW

DOSTAWA I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA TYPU LED

1 . WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych dla budowy chodnika 
i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec oraz dostawy i montażu czterech lamp solarnych ze źródłem światła typu LED.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach budowy chodnika i zatoki autobusowej:

1.3.1.Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem

1.3.2. Wywiezienie ziemi i zagospodarowanie urobku we własnym zakresie

1.3.3. Wykonanie obrzeża betonowego wzdłuż chodnika na ławie fundamentowej 
z betonu B-15

1.3.4. Wykonanie krawężników wokół zatoki autobusowej na ławie fundamentowej 
z betonu B-15

1.3.5. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego gr.10cm

1.3.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 
i 15cm

1.3.7. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5cm

1.3.8. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej fazowanej gr. 6cm 
w kolorze szarym.

1.3.9. Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej fazowanej gr. 8cm 
w kolorze szarym

# 1.3.10. Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza.

1.3.11. Uzyskanie zgody na zajęcie ulic na czas budowy

1.3.12. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego

1.3.13. Uprzątnięcie i uporządkowanie ternu po zakończeniu prac.

1.3.14. Dostawa i montaż czterech lamp solarnych ze źródłem światła typu LED.

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie chodnika, lub zatoki autobusowej przeznaczone odpowiednio dla ruchu pieszego i kołowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji.

1.4.3.Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.4. Krawężniki drogowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.5.Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, zatoki lub drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.6.Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika i zatoki.

1.4.7.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca 
za zadanie wyrównanie różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni.

1.4.8.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są:

2.1. Betonowe kostki betonowe fazowane grubości 6 cm i 8 cm spełniającej poniższe wymagania.

2.1.1 Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. Zastosować kostki fazowane.

Kolorystyka:

Chodnik – kolor szary

Zatoka autobusowa – kolor szary

2.1.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości } 3 mm,

- na szerokości } 3 mm,

- na grubości } 5 mm.

2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6- kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 Mpa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość kostki nie powinna być mniejsza niż 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%.

2.1.5. Mrozoodporność

Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50.

2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7 obrzeża betonowe 6x20x100cm w kolorze szarym (pióro- wpust)

2.1.8 krawężniki drogowe najazdowe  15x22x100cm

2.1.9 cement wg PN-B-19701,

2.1.10 piasek do zapraw wg PN-B-06711

2.2. Lampy solarne ze źródłem światła typu LED spełniające powyższe wymagania:

2.2.1 Typ lampy – lampa uliczna z mikroprocesorowym regulatorem pracy lampy

2.2.2 Fundament pod maszt lampy – prefabrykowany, dedykowany do konkretnego typu masztu.

2.2.3 Skrzynka z akumulatorami – dedykowana do lampy, zakopana pod ziemią uniemożliwiająca dostęp  do akumulatorów osobom niepożądanym

2.2.4 Maszt lampy– stalowy ocynkowany o wysokości od 5,0m do 6,0m

2.2.5 Wysokość instalacji źródła światła – od 4,0m do 5,0m

2.2.6 Źródło światła – oprawa LED, moc min. 20W, trwałość źródła światła min. 10 000h

2.2.7 Akumulatory – min. pojemność 60Ah

2.2.8 Moc modułu fotowoltaicznego – min. 130W

2.2.9.  Warunki pracy – temp. od -25oC do 45 oC ; wilgotność od 10% do 95%

3. SPRZĘT

Roboty związane z ułożeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na małych powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować mechaniczne urządzenia układające.  Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana może być przewożona dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót 
i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty przy układaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo prowadzonych robot, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Koryto pod szlak lub jezdnie

Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone mechanicznie. Należy przewidzieć obniżenie poziomu koryta w miejscach istniejących wjazdów na posesje.

5.2.2.Ułożenie obrzeży betonowych/krawężników drogowych na ławie betonowej 
z betonu B-15

Wykonanie koryta pod obrzeża i krawężniki od strony istniejącej jezdni należy wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych, tak aby w minimalnym stopniu ingerować w istniejące zagęszczone pobocze. Należy przewidzieć obniżenie poziomu koryta w miejscach istniejących wjazdów na posesje.

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne

5.2.3.1. Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej o grubości 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 
po zagęszczeniu

- warstwa odsączająca z piasku średniego o gr. 10 cm po zagęszczeniu

5.2.3.2. Warstwy konstrukcyjne chodnika

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej o grubości 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm

- Podbudowa podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

- warstwa odsączająca z piasku średniego o gr. 10 cm po zagęszczeniu

5.2.4.Układanie brukowych kostek betonowych

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu.

Podczas układania kostki należy uwzględnić odpowiednie zaniżenia niwelety chodnika oraz obrzeży w miejscach istniejących wjazdów na posesję uprzednio skonsultowanych 
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

W miejscach kolizji chodnika i zatoki autobusowej z istniejącą infrastrukturą w postaci kanalizacji teletechnicznej (studnie teletechniczne) należy każdorazowo dokonać regulacji, wypoziomowania oraz dostosowania poziomu studzienek do projektowanego chodnika.

Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 
i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.

5.2.4. Montaż solarnych lamp ulicznych

Montaż lamp solarnych wykonać zgodnie z instrukcją montażu lub wytycznymi dostarczonymi przez producenta lamp. Lokalizacja montażu czterech lamp zostanie uzgodniona z Inwestorem na etapie wykonywania prac tak aby nie kolidowała z istniejącą infrastrukturą oraz zadrzewieniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczają ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót

6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów

Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanym
i w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową.

6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni

Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmiej raz na każde 150-300 m2 ułożonej i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika.

Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową a nawierzchnią nie może przekroczyć 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeża w planie, które może wynosić } 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić } 1 cm na każde 100 długości

6.2.6. sprawdzenie jakości montażu lamp solarnych

- maszt lampy wypionowany – dopuszczalne odchylenie od pionu 0,5cm na całej dł. masztu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Chodnik i zatoka autobusowa

Jednostką obmiaru jest 1 m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną i pomiarem 
w terenie.

7.2. Solarne lampy uliczne

Jednostką obmiaru jest 1 komplet dostarczonej i zamontowanej lampy zgodnie z wytycznymi Inwestora i wizją lokalną w terenie.

8. ODBIOR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robot

Roboty uznaje się za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorów

Odbiór wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robot objęte SST};

c) odbiór pogwarancyjny chodnika, zatoki autobusowej - po upływie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Płatność – chodnik i zatoka autobusowa

Płatność za 1 m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów.

9.2. Płatność – solarna lampa uliczna

Płatność za komplet dostarczonej i zamontowanej lampy należy przyjmować na podstawie dostarczonej deklaracji zgodności, karty produktu potwierdzającej założone min. parametry, karty gwarancyjnej urządzenia oraz na podstawie oceny jakości wykonanych prac montażowych oraz na podstawie potwierdzenia prawidłowego działania lamp.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- usunięcie ewentualnych przeszkód na trasie chodnika i zatoki autobusowej,

- regulacja, poziomowanie i dostosowanie niwelety napotkanych ewentualnych przeszkód 
w postaci studni telekomunikacyjnych.

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,

- przygotowanie podłoża pod chodnik i zatokę autobusową,

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy,

- ułożenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- montaż solarnych lamp ulicznych ze źródłem światła typu LED

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST

Podstawę wyceny stanowi dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna, przedmiary robót należy traktować pomocniczo i nie stanowią podstawy wyceny.

10. Przepisy związane

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.

- PN-B-06250 Beton zwykły.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.