Załącznik nr 8

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Poprawa bezpieczeństwa ruch pieszego w ciągu drogi powiatowej

Nr.1134R nr. ew. gruntu 1428 Padew Narodowa – Babule w m. Padew Narodowa w km. 0+000 – 0+256 poprzez remont nawierzchni chodnika dla pieszych oraz budowy nowego w km.0+150 – 0+256

Wyk.

Padew Narodowa   wrzesień 2007r.                                       inż. Krzysztof  Kopeć

1. WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmujące:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej Padew Narodowa – Babule w m.Padew Narodowa nr.1134R nr.ew. gruntu 1428 w km. 0+000 – 0+ 256 poprzez remont nawierzchni chodnika dla pieszych i budowy nowego                              w km.0+150 – 0+256

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 i 8 cm i obejmują :

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie krawężników betonowych,

- wykonanie obrzeży chodnikowych,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm,

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ponadto :

- betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany przeznaczony do

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie zbrojonego charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów

- krawężnik prosty lub łukowy element betonowy oddzielający nawierzchnie

chodników od jezdni, płyty chodnikowe betonowe – prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych

- spoina odstęp pomiędzy przylegającymi elementami wypełniony określonymi

materiałami

- ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przeniesienia

obciążenia na grunt

- podsypka warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad podanych w niniejszej

Specyfikacji są :

-   Betonowa kostka brukowa

Stosować kostkę klasy „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,

jednowarstwową ( z jednego rodzaju betonu ), gatunku I, o nasiąkliwości wodą nie

więcej niż 5 % według PN-B-6250. Pożądane jest, aby wymiary kostek były

dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy

o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchnię.

Wygląd zewnętrzny : powierzchnie elementów niw powinny mieć rys, pęknięć i

ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor

powierzchni licowej powinny być jednorodne. Betonowa kostka brukowa powinna

posiadać aprobatę techniczną, wydana przez uprawnioną jednostkę ( Instytut Badawczy

Dróg i Mostów ).

-  Krawężniki

Należy stosować krawężniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30x100 cm z betonu

wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną

-  Obrzeża chodnikowe

Należy stosować obrzeża chodnikowe uliczne o wymiarach 8x30x100 cm z betonu

wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną

-  Beton – na ławy i naprawę nawierzchni stosować beton klasy B-7,5

-  Materiały na podsypkę :

- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię- mieszankę cementu i piasku w

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I

wg  PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania

PN-B-9701:1997 i wody odmiany I odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988

( PN-88/B-32250),

- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskową 1:4,

- cement należy stosować klasy nie niższej niż 32,5

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08

3. SPRZĘT

Do wykonania nawierzchni brukowej i płyt betonowych należy stosować narzędzi

brukarskich zaakceptowanych przez Inżyniera.

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót

proponuje się użyć następującego sprzętu :

- zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się

użyć takich środków transportu, jak:

- samochody samowyładowcze 10-20 ton,

- samochód dostawczy do 0,9 tony,

- samochód skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie ław pod krawężniki

Krawężniki należy układać na ławie z betonu B-10

5.2. Podsypka pod kostkę cementową

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela

się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu :

- współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana

i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami

wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej

to po zwałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła

całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać

układanie nawierzchni z kostek i płyt chodnikowych o około 20 m. Całkowite ubicie

nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem

wiązania cementu w podsypce. Grubość podsypki powinna wynosić od 3 do 5 cm.

5.3. Układanie nawierzchni z kostki betonowej

5.3.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających

ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi

Projektu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i

Wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m² wstępnie

wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Przy

krawężnikach stosować należy kostki regularne łącznikowe dla uzyskania mijania się

spoin w kierunku podłużnym. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń

infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od

3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej

korytek ściekowych ( ścieków).

5.3.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)

z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pękniecie) należy wymienić na

kostki całe.

5.3.3. Wypełnianie spoin

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3

do 5 mm. Po ułożeniu kostek spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób

zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy

na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami

gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze

zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z

kostkami.

5.4. Wykonanie krawężników, obrzeży chodnikowych i ścieków

Krawężniki i obrzeża należy układać na podbudowie z betonu B-10 przed rozpoczęciem

układania kostki.

6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót. Kontroli podlegają wszystkie czynności związane z wykonaniem robót.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania materiałów

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów

przeznaczonych do budowy chodnika, badania kruszyw i cementu przeznaczonych do

wykonania podbudowy, a wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi do akceptacji.

Wykonawca powinien stosować materiały posiadające aprobatę techniczną.

6.2.2. Badania wykonania podbudowy

- wilgotność mieszanki chudego betonu – dopuszczalna tolerancja +10 %, -20 %

w stosunku do określonej w recepturze,

- zagęszczenie podbudowy – dopuszczalna tolerancja  -2 %,

- grubość podbudowy – dopuszczalna tolerancja  ± 1,0 cm,

- spadki poprzeczne – dopuszczalna tolerancja ± 0,5 %,

- grubość podbudowy – dopuszczalna tolerancja ± 1,0 cm,

- rzędne wysokościowe podbudowy – dopuszczalna tolerancja ± 1,0 cm,

- szerokość podbudowy – dopuszczalna tolerancja ± 5,0 cm

6.2.3. Badanie wykonania chodnika z z kostki betonowej

- sprawdzenie podsypki – dopuszczalne odchylenie w grubości ± 1,0 cm,

- sprawdzenie równości co najmniej raz na150 m² ułożonej nawierzchni – dopuszczalny prześwit pod łatą o długości 4 m nie powinien przekraczać 1 cm

- sprawdzenie profilu poprzecznego co najmniej raz na 150 m² ułożonej nawierzchni, dopuszczalne odchylenie nie może przekraczać ± 0,3 %

- sprawdzenie profilu podłużnego co najmniej raz na 100 m – dopuszczalne odchylenie nie może przekraczać ± 2,0 cm

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin

- sprawdzenie prawidłowości ubijania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową na podstawie pomiarów wykonanych w terenie jest :

- m²  - ułożonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- m²  - m   - ułożonego krawężnika,

- m   - ułożonego obrzeża chodnikowego,

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją

Techniczną, jeśli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według punktu 6

dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania robót obejmuje :

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- transport materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,

- ułożenie betonowej kostki brukowej,

- ułożenie krawężników i obrzeży,

- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową,

- wypełnienie spoin między płytami,

- wykonanie pomiarów i badań kontrolnych zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN/B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

Obcych

PN/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

B-11112:1996     Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

BN-68/8931-0     Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

PN-11113:1996   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

BN-64/8931-02   Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez

Obciążenie płytą

BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

PN-B-11104        Materiał kamienny. Brukowiec

BN-6775-03/02   Prefabrykaty budowlane z betonu, elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.