Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty drogowe

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

1.        Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy chodników w dr. Nr 3704 E  ul. Plac Kościuszki oraz dr. Nr 3742 E  ul. Przejazd w Poddębicach

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentów przetargowych i kontraktowych i  jest stosowana przy zleceniu i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- Ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego i  podsypce cementowo - piaskowej

- Chodniki z kostki brukowej na podbudowie z piasku

2.	Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

2.1	Cement

Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701[7]

2.2	Woda

Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, speniająca wymagania PN-83/B-32250

2.3	Piasek, tłuczeń

Kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania:

zawartość frakcji 0>2 mm-ponad 30% zawartość frakcji 0<0,075 mm – poniżej 15%

zawartość części organicznych – poniżej 1 % wskaźnik piaskowy od 20 -50 (WP), kruszywo kamienne 5-40 mm

2.4	Beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem B-10, wg normy PN-B-06250[2]

2.5	Elementy betonowe

Elemnty betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości ,,50”;gatunek 1, kolor i kształt zgodny z opisem zamówienia oraz właściwą Aprobatą Techniczną (IBDiM), nasiąkliwość poniżej 5%:

kostaka brukowa ,,starobruk” szara i kolor grubości 6 cm, obrzeże 6x20 cm, krawężnik 15x30x100.

3.	Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzaru, sprzęt:

- zagęszczarki wibracyjne płytowe z wykładziną elastomerową

- narzędzia tnące typu przecinarki szlifierrki z tarczą

- drobny sprzęt pomocniczy

- koparka samobieżna 0,25-0,6 m

- samochody ciężarowe 10 – 16t

- samochody ciężarowe wyposażone w żuraw do rozładunku palet

4    Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

4.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża koryta po zakończeniu robótzwiązanych z rozbiurką istniejącego chodnika.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia.

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481.

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (U)

Górna warstwa o grubości 20 cm	1.00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu	0.97

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.

- Podbudowa

- z kruszywa łamanego frakcji 5-40 mmgrub. 12cm

- piaskowa

- podsypka cementowo – piaskowa grub. 3 cm

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:199ó. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego.

4.3    Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych -kostka.

Roboty nawierzchniowe - chodnik należy realizować zgodnie z wytycznymi następujących norm:

- PN-57/S-06100 - Nawierzchnie z kostki.

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki gr.6 cm należy układać na uprzednia odebranej podbudowie z piasku gr. 10 cm oraz na uprzednio odebranej podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 12 cm  i warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni.

Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2+3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu.

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków. Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i I I cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ±1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.

5	Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1     Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych,

5.2     Profilowanie i zagęszczanie podłoża

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy.

6. Inspekcje, Próby końcowe

Ogólne wymagania w zakresie Przejęcia Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

7. Przepisy związane

Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Żwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-S-02205:3.998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania..

PN-74/S-96017Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych j kamienno-betonowych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

Inne przepisy

1.WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB