# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce:

# Inwestor:

# Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce

Adres budowy:

Zadanie Nr 1 –  Kłucko (Podgóry) (działka Nr 607);

Zadanie Nr 2 –  Wisy (działka Nr 70,27);

Zadanie Nr 3 –  Zychy (działka Nr 964);

gm. Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskie

# Radoszyce  2015 r.

# SPIS TREŚCI:

D - M - OO . OO . OO  WYMAGANIA  OGÓLNE

D - 04 . 01 . 01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM  PODŁOŻA

D - 04 . 04 . 02  PODBUDOWA  Z KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO          MECHANICZNIE

D – 05 . 03 . 05  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

### D - M - OO . OO . OO

WYMAGANIA   OGÓLNE

1. WSTĘP.

1.1.  Przedmiot  SST.

1.2.  Zakres stosowania SST.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

1.4.  Określenia podstawowe.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródło uzyskania materiałów.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE  ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

6.1.  Zasady kontroli jakości robót.

6.2. Pobieranie próbek.

6.3. Badania i pomiary.

6.4. Raporty z badań.

6.5. Badania zlecone przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

6.7. Dokumenty budowy.

7. OBMIAR  ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

7.4. Wagi i zasady ważenia.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Rodzaj odbioru robót.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.3. Odbiór częściowy.

8.4. Odbiór końcowy robót.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

8.6. Odbiór pogwarancyjny.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1.       WSTĘP.

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania „Remont dróg gminnych na  terenie  Gminy Radoszyce”.

1.2.	Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robót.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi.

1.4. 	OKREŚLENIA  PODSTAWOWE.

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :

1.4.1.   Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość

techniczno- użytkową  ( drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element

konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł ).

1.4.2.   Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony

do pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.   Długość mostu-odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku           mostów łukowych z nasypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4.   Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.	  Droga tymczasowa ( montażowa ) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6.   Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywani zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

1.4.7.   Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8.   „Inżynier” - osoba prawna lub fizyczna w tym również pracownik Zamawiającego

wyznaczony przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

oraz postanowieniami warunków umowy ( w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia

7.07.1994r Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru-

koordynatora ).

1.4.9.   „Inspektor Nadzoru”- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub

Inżyniera działająca w jego imieniu w zakresie przekazywanych uprawnień

i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami,

zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy.

1.4.10.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.11.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona  przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

1.4.12.   Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielącymi jezdnię.

1.4.13.   Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

połączenia.

1.4.14.   Konstrukcja nośna ( przęsło lub przęsła obiektu mostowego ) - część obiektu

oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu

kołowego, pieszego.

1.4.15.   Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi

i skarpami rowów.

1.4.16.   Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.17.   Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

1.4.18.   Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.19.   Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

1.4.20.   Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych

z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.21.   Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

1.4.22.   Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23.   Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cześć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu

na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się  z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu

i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać rdzochronną, odsączającą lub

lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej

się do nawierzchni.

1.4.24.   Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25.   Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.26.   Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27.   Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.28.   Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do

umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29.   Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana  do

ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30.   Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości

przemarzania.

1.4.31.   Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego

wykonania  nawierzchni.

1.4.32.   Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu  realizacji robót  lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33.   Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej.

1.4.34.  Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.35.   Przepust- obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej

służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego

lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.36.   Przeszkoda naturalna- element środowiska naturalnego, stanowiące utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37.   Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.38.   Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej

ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.

1.4.39.   Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40.   Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia ( łożyskami ),

przęsła mostowego.

1.4.41.   Rysunki -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.42.   Szerokość całkowita obiektu ( mostu / wiaduktu ) - odległość między

zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do

osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.43.   Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni ( nawierzchni ) przeznaczona dla

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle

poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej

ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.44.   Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.   Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46.   Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia

przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na

wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną

budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.47.   „Zamawiający” - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający

zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

1.5.	OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich

zgodność z zasadami wiedzy technicznej, SST i poleceniami Zamawiającego.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże

Wykonawcy :

- plac budowy

- lokalizację punktów głównych trasy

- SST

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

własny koszt.

1.5.2.	Dokumentacja projektowa.

Brak jest wykonanej dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

1.5.3.	Zgodność robót z SST.

- SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte

w całej dokumentacji.

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje

następująca kolejność ich ważności:

1.  SST

2.  Dodatkowe dokumenty.

- Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach

kontraktowych powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z SST.

- Dane określone w  SST są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w odpowiedniej SST.

- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

- W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarami robót i SST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.	Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy

i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał,

tymczasowe urządzenia zabezpieczające ( ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki

ostrzegawcze, zapory itp.) i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony

robót i zachowania bezpieczeństwa.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega

odrębnej zapłacie.

1.5.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca

powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny

być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej.

c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi  substancjami.

- przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6.	Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednim przepisami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel  Wykonawcy.

1.5.7.	Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być

dopuszczone do użycia.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ( np. materiały

pylaste ) powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi

ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Wykonawca powinien otrzymać

zgodę na ich użycie od właściwych organów.

Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie

o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty  określające

brak szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

1.5.8.	Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu,

takich jak : przewody, rurociągi, kable telefoniczne, kanalizację sanitarną itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami  tych

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. W trakcie budowy  Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń w związku

z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze.

1.5.9.	Ograniczenia obciążeń osi  pojazdów.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie  pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi

na istniejących i wykonanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym

i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena Pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów

dotyczących BHP.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
i sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Koszty zapewnienia powyższych wymagań 
są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od chwili rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru robót.

Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób

związane z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.	M A T E R I A Ł Y.

2.1.	Źródła uzyskania materiałów.

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę

z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót .

Wykonawca, w terminie ustalonym przez Zamawiającego powinien mu

przedstawić informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane

świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do

zatwierdzenia.

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła

będą dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania że materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez

zgody Zamawiającego.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne  próbki

do laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

2.2.	Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz

na pozyskanie materiałów miejscowych w tym również ze źródeł wskazanych przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć wymagane

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych  materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót ponosi

Wykonawca.

Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu budowy

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny być

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład zgodnie z wymaganiami w

kontrakcie lub wg wskazań Zamawiającego.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania

kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do

rekultywacji.

Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem

przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do

ukształtowania otaczającego teren. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony

a obszar wyrobiska pokryty roślinnością.

Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.	Inspekcje wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi.

Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości

Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod

względem jakości.

W czasie kontroli Zamawiający powinien mieć zapewnione:

- wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów

przeznaczonych do realizacji kontraktu.

- pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy.

2.4.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane

przez Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,

licząc się z jego nieprzyjęciem  i niezapłaceniem.

2.5.	Składowanie i przechowywanie materiałów.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz

zgodność z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny być dostępne  do

kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez

Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez

Zamawiającego.

2.6.	Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien

powiadomić Zamawiającego o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem

(co najmniej 2 tygodnie ) i uzyskać jego akceptację.

3.	S P R Z Ę T .

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystanego wpływu na jakość wykonanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub ustaleniom Zamawiającego.

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość

wykonania robót.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym . Wykonawca

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. Dobór sprzętu

stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Zamawiającego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące zachowania

warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robót.

4.	T R A N S P O R T.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonanych

robót.

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie

z zasadami określonymi w SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie

i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez

Zamawiającego, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu

budowy.

5. 	W Y K O N A N I E   R O B Ó T.

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami

kontraktu, za jakość materiałów i robót oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub

pisemnymi poleceniami Zamawiającego.

Zamawiający podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związane z jakością

robót, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,

wiązanych z interpretacją SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.

Decyzje Zamawiającego podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania

sformułowane w umowie i SST a także w normach i wytycznych. Ponadto Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych włączając przygotowanie

i produkcję materiałów. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykrytych

wadach i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań

jakościowych.

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane w terminie przez niego

ustalonym,  pod groźbą zatrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

5.2.	Wady spowodowane przez poprzednich Wykonawców.

Zamawiający zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi

robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na

koszt Zamawiającego.

6.	Kontrola jakości robót.

6.1.	Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów

i powinien zapewniać odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system

kontroli jakości, włączając  personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne

świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących

metod badań.

Zamawiający powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz

możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały

one tam określone to Zamawiający ustala konieczny zakres kontroli.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi

Wykonawca.

6.2.	Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo, a Zamawiający będzie miał zapewnioną

możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3.	Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

6.4.	Raporty z badań.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je

na życzenie Zamawiającego.

Zamawiający ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na

podstawie wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie

badań własnych.

6.5.	Badania zlecone przez Zamawiającego.

W przypadku gdy badania przedłożone przez Wykonawcę wydają się wątpliwe w celu

oceny jakości robót, Zamawiający  może pobierać próbki materiałów i prowadzić

badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca

zobowiązany jest zapewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy,

Zamawiający przy ocenie jakości robót opiera się wyłącznie na badaniach

własnych.

6.6.	Atesty jakości materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający  w sposób jednoznaczny

jej cechy.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Zamawiający

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający  ich

pełna zgodność z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu.

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach

lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną

instytucję.

6. 7.	Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, 	która obejmuje :

a) księgi obmiaru

b) dokumentację laboratoryjną ( dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia

o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych ).

c) inne dokumenty jak :

- protokoły przekazania placu budowy

- protokoły z narad i ustaleń

- protokoły odbioru robót

- umowy cywilno-prawne

- korespondencja dotycząca budowy.

Dokumenty powinny być dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu

na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

7.	OBMIAR  ROBÓT.

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Zamawiającego po wcześniejszym

pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych robót.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Dla pojedynczych elementów  zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej,

pomiary dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych długości, objętości,

ilości, ciężaru.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie

masy materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie.

Obmiar następuje w punkcie dostawy. Zamawiający ma prawo sprawdzić losowo

stopień załadowania pojazdów i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału

przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość

materiałów przewiezionych danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej,

to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli

zostanie odpowiednio zredukowana.

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.

W przypadku elementów standaryzowanych np. : profile walcowe, drut, rury itp. -

podstawą obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta.

Drewno, woda  - mierzone będą w metrach sześciennych

Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych SST.

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Powinny być one zaakceptowane przez Zamawiającego i posiadać ważne

świadectwa legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania

robót.

7.4.	Wagi i zasady ważenia.

Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje

odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających ważne

świadectwa legalizacji.

7.5. 	Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem

robót, a także w przypadku dłuższej przerwy  w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

8.	O D B I Ó R   R O B Ó T.

8.1.	Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają  następującym etapom

odbioru:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór końcowy

d) odbiór pogwarancyjny

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie

realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie

umożliwiającym usunięcie wad i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru daną część, a Zamawiający dokonuje odbioru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie

dokumentów zawierających komplet badań i pomiarów wymaganych przez SST

asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na

próbkach pobranych w obecności Zamawiającego w miejscach przez niego

wskazanych.

Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu

KR 4 i KR 3 , dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje

laboratorium wyznaczone przez Zamawiającego.

Próby do badań odbiorczych i sprawdzających dostarcza  do laboratorium Zamawiający.

8.3.	Odbiór częściowy robót.

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniami należnego

wynagrodzenia.

Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4.	Odbiór końcowy robót.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości

jakości i wartości a zakończenie robót musi być zgłoszone Zamawiającemu.

Badania i pomiary do odbioru końcowego robót wykonuje laboratorium Wykonawcy

własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności

Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego,

w obecności Wykonawcy.

Odbierający w czasie  odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z wymaganiami Zamawiającego i SST.

W czasie odbioru końcowego Odbierający zapoznaje się również z realizacją

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbierający dokonuje odbioru końcowego robót jeżeli ich jakość i ilość 
w poszczególnych asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.

8.5.	Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół

odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

- księgi obmiaru

- uwagi i zalecenia Zamawiającego zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik laboratoryjny, recepty robocze , ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów

i badań kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiały i produkty

przemysłowe.

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów

wymaganych przez SST dla poszczególnych asortymentów robót.

- sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian

w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji

robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający

stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe

do odbioru końcowego, to w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin

odbioru.

8.6.	Odbiór pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9.	 P O D S T A W A    P Ł A T N O Ś C I.

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:

- robociznę

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzętu na placu

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy)

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące

BHP, oznakowania robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.	PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz.414 )

z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 30 stycznia 2013 r. poz.260).

S Z C Z E G Ó Ł O W A 

 S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

D - 04 . 01 . 01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM

PODŁOŻA

1.  W S T Ę P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego dla inwestycji polegającej na

remoncie dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji podbudowy.

Grunt z koryta na uzupełnienie poboczy. W cenie ująć rozplantowanie gruntu na poboczu.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania

ogólne” pkt. 1.5.

2.  M A T E R I A Ł Y.

Nie występują.

3.  S P R Z Ę T.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania

ogólne” pkt.3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarki  - przy wykonywaniu koryta na całej szerokości jezdni.

4.  T R A N S P O R T

Przy wykonaniu koryta nie zachodzi konieczność przewozu ziemi. W przypadku

poszerzeń, gdy zajdzie konieczność odwozu ziemi z koryta - użyć można dowolnych

( najlepiej samowyładowczych ) środków transportowych sprawnych technicznie.

5.  W Y K O N A N I E  R O B Ó T.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt. 5.

Przy wykonaniu koryta na poszerzeniach oraz przy wykonywaniu chodników  - miejsce robót

musi być należycie oznakowane i zabezpieczone.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża, Wykonawca powinien przystąpić przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy ( warstwa odsączająca, bądź dolna warstwa podbudowy ).

Po wykonanym, wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się

ruch budowlany.

5.3. Wykonanie koryta.

a) na całej szerokości.

Przed przystąpieniem do wykonania koryta Wykonawca musi dokonać wyznaczenia

osi jezdni i krawędzi koryta ( zwracając uwagę na to, że podbudowa zawsze

wykonana być musi o ok. 10-15 cm szersza od przyszłej nawierzchni. Powyższe nie

dotyczy jezdni ulicy w krawężnikach).

Na palikach w odstępach co 10 mb oznaczone winny być rzędne aby w każdym

czasie możliwe było określenie, czy koryto wykonane jest na wymaganą głębokość.

Grunt z koryta odkładany jest na pobocze, a w przypadku nadmiaru należy go    odwieźć.

b) na poszerzeniu istniejącej podbudowy ( nawierzchni ).

Koryto w zależności od szerokości wykonane winno być koparką, a gdy jest to

niemożliwe  - ręcznie.

Odspojony grunt przeznaczony winien być na uzupełnienie pobocza - rozplantowany

i zagęszczony.

W przypadku, gdy nie zachodzi konieczność uzupełnienia pobocza - grunt należy

odwieźć.

Przy wykonaniu koryta zwracać należy uwagę aby głębokość wykopu była zgodna

z założoną w przedmiarze.

5.4. Profilowanie i zagęszczenie  podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoża winno być oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeń.

W czasie profilowania podłoża zwracać uwagę na to, że rzędne przy profilowaniu

winny być o około 5 cm wyższe niż  rzędne założone w projekcie.

Ewentualne zaniżenia bądź zawyżenia podłoża winny być zlikwidowane w czasie

profilowania, wystąpić może konieczność dowozu bądź odwozu gruntu.

Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia zawsze przy optymalnej wilgotności podłoża nie

może być niższy jak :

- górna warstwa podłoża    - 1,0

- warstwa dolna podłoża  - 0,97

Wyprofilowane i zagęszczone koryto powinno być wyłączone z ruchu pojazdów,

a Wykonawca bezzwłocznie przystąpić powinien do wbudowania materiałów

„ od czoła” pierwszej warstwy podbudowy.

W przypadku gdyby w czasie od zakończenia zagęszczenia do wbudowania warstw

podbudowy wystąpiły obfite opady - nastąpiło nadmierne zawilgocenie podłoża,

wbudowanie materiału dolnej warstwy podbudowy nastąpić może dopiero po jego

naturalnym osuszeniu.

6.  K O N T R O L A   J A K O Ś C I.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych

wyprofilowanego i zagęszczonego koryta, a także dopuszczalne odchylenia

zamieszczono poniżej.

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów | Dopuszczalne odstępstwa ( tolerancje ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość koryta | 10 razy na 1 km | +10 cm , - 5 cm |
| 2. | Równość podłużna | co 20 mb na każdym pasie ruchu | Nierówność do 20 mm |
| 3. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km | Nierówność do 20 mm |
| 4. | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km | + - 0,5 % |
| 5. | Rzędne wysokościowe | co 100 mb | +1 cm , -2 cm |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie | co 100 mb | + - 5 cm |
| 7. | Zagęszczenie gruntu w podłożu | w 2-ch punktach na dziennej działce roboczej nie rzadziej niż raz na 600 m2 | - górna 20 cm w-wa podłoża - 1,0 - w-wa na głębokości 20-50 cm - 0,97 |

Niezależnie od wyżej wymienionych pomiarów   -  ich częstotliwość - koniecznie

do wykonania są dodatkowe pomiary spadków poprzecznych, szerokości

i ukształtowania osi drogi w punktach głównych łuków poziomych. Wszystkie

powierzchnie podłoża, które wykażą odchylenia cech geometrycznych ponad

określone wyżej powinny być poprawione.

7.  O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego koryta głębokości określonej

w projekcie bądź przedmiarze .

8.  O D B I Ó R   R O B Ó T.

Roboty podlegają odbiorowi po sprawdzeniu, że:

- ilość wykonanych robót jest zgodna z założoną w projekcie, przedmiarze.

- pod warunkiem, że wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

dały wynik pozytywny.

9.  P O D S T A W A    P Ł A T N O Ś C I.

Podstawą płatności jest potwierdzenie odbioru robót przez wyznaczonego do

odbioru przedstawiciela Zamawiającego.

Cena jednostkowa - wykonanie 1 m2 koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ( przy poszerzeniach , oznakowanie

i zabezpieczenie miejsca robót ).

- odspajanie gruntu i przemieszczenie na pobocze.

- wykop koryta ze złożeniem, rozplantowaniem i zagęszczeniem ( względnie odwóz)-

przy wykonaniu koryta dla poszerzenia.

- profilowanie i zagęszczenie dna koryta lub podłoża

- przeprowadzenie pomiarów geometrycznych, ukształtowania podłoża, oraz badań

wskaźnika zagęszczenia.

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

Normy :

1. PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania gruntów.

2. PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

3. BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości.

4. BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

S Z C Z E G Ó Ł O W A

S P E C Y F I K A C J A    T E C H NI C Z N A

D - 04 . 04 . 02

PODBUDOWA  Z KRUSZYWA  ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

1.  W S T Ę P.

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla inwestycji polegającej na

remoncie dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się

zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie budowlanym , z kruszyw łamanych

stabilizowanych mechanicznie wykonywane być mogą  podbudowy pomocnicze

i podbudowy zasadnicze.

Zakres szczegółowy robót do wykonania - określony jest w przedmiarze robót.

1.4.  Określenia podstawowe.

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegający na odpowiednim

zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy optymalnej 	 	 wilgotności.

1.4.2.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub

więcej warstw zagęszczonej mieszanki stanowiącej warstwę nośną konstrukcji

nawierzchni drogi ( ulicy ).

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt. 1.5.

2.  M A T E R I A Ł Y.

2.1.  Wymagania ogólne.

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego.

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy

układanej podbudowy.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez obcych zanieczyszczeń i bez domieszek gliny.

2.2.  Właściwości kruszywa łamanego stosowanego do wykonania podbudowy.

| Lp | Wyszczególnienie | Wymagania dla podbudowy | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
|  | właściwości | zasadniczej | pomocniczej |  |
| 1. | Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm % | 2 do 10 | 2 do 12 | PN-B-06714-15 |
| 2. | Zawartość nadziarna nie więcej niż % | 5 | 10 | j. w. |
| 3. | Zawartość ziaren nieforemnych nie więcej niż % | 35 | 40 | PN-B-06714-16 |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń orga- nicznych nie więcej niż % | 1 | 1 | PN-B-06714-26 |
| 5. | Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów nie więcej niż | 35 30 | 50 35 | PN-B-06714-42 |
| 6. | Nasiąkliwość nie więcej niż % | 3 | 5 | PN-B-06714-18 |
| 7. | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania nie więcej niż % | 5 | 10 | PN-B-06714-19 |
| 8. | Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż % a) przy zagęszczeniu Js ( 1,00 b) przy zagęszczeniu Js ( 1,03 | 80 120 | 60 - | PN-S-06102 |

3.  S P R Z Ę T.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z niżej wymienionych

jednostek sprzętowych

- układarek mieszanki, bądź równiarek

- walca ogumionego i stalowego wibracyjnego lub statycznego do zagęszczania

warstwy mieszanki.

(w miejscach trudno dostępnych np. przy studzienkach ściekowych bądź

kontrolnych, powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne

lub małe walce wibracyjne ).

4.  T R A N S P O R T .

Mieszankę kruszywa przewozić można dowolnymi sprawnymi środkami

transportowymi. W przypadku składania mieszanki na przyobiektowym placu

składowym zwracać uwagę na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, nadmiernym

zawilgoceniem, przemieszaniem z innymi materiałami.

5.  W Y K O N A N I E   R O B Ó T.

5.1.  Przygotowanie podłoża.

Przed wbudowaniem mieszanki Wykonawca winien  sprawdzić czy podłoże - koryto

wykonane jest zgodnie z ustaleniami a także zachowana jest odpowiednia stabilność (wymagany wskaźnik zagęszczenia).

W przypadku układania warstwy wzmacniającej na istniejącej podbudowie-podbudowę należy oczyścić i uzupełnić ubytki. Wskazane jest aby przy układaniu podbudowy z mieszanki na palikach wyznaczających krawędzie i oś drogi, określić rzędne wysokości wraz z naciągnięciem sznurków bądź linek, które ułatwią właściwe

układanie warstw z mieszanki kruszywa.

5.2.  Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości

takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu odpowiadała grubości określonej w przedmiarach.

Grubość jednej warstwy z uwagi na zagęszczenie nie może przekraczać 20 cm.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie

wymaganej grubości, wymaganych spadków, a także rzędnych wysokościowych

określonych w projekcie.

Jeżeli podbudowa składa się więcej niż jednej warstwy, to wymagania określone wyżej dotyczyć będą każdej z układanych warstw.

Zwrócić należy uwagę w czasie zagęszczenia warstw na właściwą wilgotność

mieszanki zbliżoną do optymalnej ( dopuszczalna odchyłka - 20% i + 10 % ), co

zapewni należyte zagęszczenie.

Odbiorowi technicznemu podlega każda z ułożonych warstw podbudowy. Do czasu

ułożenia właściwej ( ścieralnej ) warstwy nawierzchni utrzymanie podbudowy należy

do Wykonawcy robót.

Zagęszczenie warstwy wbudowanej mieszanki wykonywać należy przy przestrzeganiu

zasady : że rozpoczęcie zagęszczenia następuje od krawędzi ku osi jezdni,

a w przypadku łuku poziomego od krawędzi wewnętrznej, ku krawędzi zewnętrznej.

6.  K O N T R O L A    J A K O Ś C I    R O B Ó T.

Przed przystąpieniem do robót obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie miejsca

produkowania mieszanki kruszywa (poboru ), oraz przedłożenia badań laboratoryjnych

potwierdzających spełnienie wymagań określonych dla mieszanki z kruszyw  łamanych  w punkcie 2.2.

6.1.  Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania warstw podbudowy obowiązywać będą następujące badania

przeprowadzone z częstotliwością :

A) Uziarnienie mieszanki

- 2 badania na jednej działce roboczej

- nie mniej niż 1 badanie na 600 m2 warstwy podbudowy

B) Wilgotność zagęszczonej mieszanki

- 2 badania na jednej działce roboczej

- nie mniej niż 1 badanie na 600 m2 warstwy podbudowy.

C) Zagęszczenie warstwy - 1 próba na 1000 m2.

D) Badanie właściwości kruszywa ( wg tabeli w punkcie 2.2 )

z częstotliwością : dla każdej partii dostarczonego kruszywa oraz przy zmianie

ewentualnie dostawcy.

Wbudowywana mieszanka kruszywa spełniać musi właściwości określone  w tabeli

w p-cie 2.2, a właściwe  uziarnienie, oraz optymalna wilgotność wpłyną na należyte

zagęszczenie zapewniające stateczność podbudowy.

Niezależnie od w/w badań dla wykonanych warstw obowiązywać będą pomiary cech

geometrycznych potwierdzające prawidłowość wykonanych robót obejmujące :

1) Szerokość podbudowy - 10 pomiarów na 1 km

Szerokość wykonanej podbudowy od założonej w projekcie nie może różnić się

o więcej niż : +10 cm ,  - 5 cm.

Na jezdniach bez krawężników, szerokość warstwy ułożonej podbudowy powinna

być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o  wielkość

wykazaną w projekcie budowlanym.

2) Równość podłużna - łatą 4 metrową co 20 mb na każdym pasie ruchu.

Równość poprzeczna - 10 pomiarów na 1 km ( dla każdego pasa ruchu )

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

- 20 mm - dla podbudowy pomocniczej

3) Spadki poprzeczne - 10 pomiarów na 1 km ( dla każdego pasa ruchu )

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach  głównych

łuku poziomego.

Dopuszczalne różnice ( tolerancja ) od wymaganych nie mogą przekraczać + - 5%

4) Rzędne wysokościowe - sprawdzenie co 100 m.

Dopuszczalne różnice pomiędzy rzędnymi projektowanymi i wykonanymi nie

powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

5) Ukształtowanie osi w planie - sprawdzenie co 100 m, oraz w punktach głównych

łuku poziomego.

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej

o więcej niż 5 cm.

6) Grubość podbudowy: -  podczas budowy - w 3-ch punktach na każdej działce

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2.

-  przed odbiorem - w 3-ch punktach, lecz nie rzadziej niż

raz na 2000 m2.

Dopuszczalne tolerancje grubości podbudowy projektowanej w stosunku do

wykonanej nie mogą przekraczać:

- dla podbudowy zasadniczej + - 10 %

- dla podbudowy pomocniczej + 10 %,  - 15 %.

6.2.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Powierzchnie podbudowy, które wykazują odchylenia większe od dopuszczalnych

określone w punkcie 6.1. poz. 1-6 powinny być naprawione przez  Wykonawcę

na jego koszt.

Przy usuwaniu odchyleń stwierdzonych w równości podłużnej, spadkach poprzecznych

i niezgodności rzędnych wysokościowych Wykonawca wykonuje roboty poprawkowe

w sposób określony niżej :

- naprawione miejsce ( odcinek podbudowy ) należy spulchnić lub zerwać warstwę

podbudowy na głębokość nie mniejszą niż 10 cm.

- w zależności  od stwierdzonych odchyleń na odcinku naprawianym należy zdjąć

nadmiar kruszywa, względnie dodać nowy materiał, a następnie dokładnie wyrównać

i zagęścić.

Po wykonaniu powyższych czynności przeprowadzić należy ponownie pomiary

sprawdzające.

Przy usuwaniu wad przekraczających dopuszczalne tolerancje w pomiarach :

A) szerokość podbudowy ( oraz ukształtowania osi w planie )

B) grubości podbudowy.

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dokonać naprawy w sposób jak niżej:

- w przypadku określonym w poz. A:

Do połowy szerokości pasa ruchu warstwę podbudowy należy spulchnić na pełną

grubość, a następnie dołożyć wymaganą ilość mieszanki kruszywa, powtórnie

wyrównać i zagęścić.

- w przypadku określonym w poz. B:

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w sposób jak niżej :

Wybrać wadliwie wykonaną warstwę na odpowiednią głębokość i uzupełnić nowym

materiałem w sposób taki aby grubość w-wy była właściwa, względnie wykonać 	   spulchnienia ułożonej warstwy na głębokość min. 10 cm i uzupełnienie odpowiednią

ilością  nowego materiału, wyrównać i zagęścić.

Spulchnienie ułożonej warstwy i dodanie odpowiedniej ilości nowego materiału

w celu osiągniecia wymaganej grubości warstwy podbudowy możliwe jest pod

warunkiem, że nie spowoduje to odstępstw w wymaganych rzędnych wysokościo-

wych bądź równości podbudowy.

Po usunięciu wad omówionych w poz. A i B obowiązuje wykonanie ponownych

pomiarów geometrycznych omówionych w punkcie 6.1 pozycja 1 - 6, na odcinkach

( w miejscach ) w których wykonywane były roboty poprawkowe.

7.  O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy podbudowy  z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie przy założonej w projekcie ( przedmiarze ) grubości warstwy.

8.  O D B I Ó R  R O B Ó T.

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanego zakresu zgodnego

z projektem / przedmiarem robót / przy czym spełnione być muszą  wymagania

wynikające z badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów oraz pomiarów

geometrycznych z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

9.  P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie   obejmuje

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- sprawdzenie i ewentualne przygotowanie podłoża

- zakup i dostarczenie mieszanki kruszywa

- rozłożenie mieszanki

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki

- przeprowadzenie wymaganych badań laboratoryjnych oraz pomiarów cech

geometrycznych potwierdzających prawidłowe wykonanie robót.

- utrzymanie wykonanej warstwy podbudowy w okresie kontynuowania robót

aż do czasu ułożenia warstwy jezdnej nawierzchni.

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

10.1. Normy dotyczące kruszyw mineralnych , badań.

PN-B-06714 - 12 - Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714 - 15 - Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-B-06714 - 16 - Oznaczenie kształtu ziaren.

PN-B-06714 - 17 - Oznaczenie wilgotności.

PN-B-06714 - 18 - Oznaczenie nasiąkliwości

PN-B-06714 - 19 - Oznaczenie mrozoodporności.

PN-B-06714 - 26 - Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych .

PN-B-06714 - 42 - Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles

PN-S-061102         Drogi  samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

10.2.  Katalog  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

IBD i M  - Warszawa  1997r.

S Z C Z E G Ó Ł O W A

S PE C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

D - 05 . 03 . 05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.       WSTĘP.

1.1.    Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcji

nawierzchni z betonu asfaltowego dla inwestycji polegającej na

remoncie dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce.

1.2.    Zakres stosowania  SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument wchodzący w

skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy zlecaniu robót w formie

przetargu, określający warunki realizacji i odbioru robót związanych z wykonaniem

warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.3.    Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem warstw : ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej

i wzmacniającej z betonu asfaltowego wytwarzanego w/g PN-S-96025 : 2000.

Nawierzchnię z betonu asfaltowego w/g niniejszej SST wykonywać można

na drogach o kategorii ruchu od KR 1 do KR 6 w/g  „Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” IBD i M - 1997r.

Do wykonania nawierzchnia dla ruchu KR-1:

- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości 2 cm do wykonania,

- warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 grubość w-wy 3 cm do wykonania.

Zakres szczegółowy robót do wykonania – określony jest w przedmiarach robót

1.4.      Określenia podstawowe.

1.4.1.   Mieszanka mineralna ( MM ) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego

w określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2.   Mieszanka mineralno- asfaltowa ( MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią

ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco w określony sposób,

spełniająca określone wymagania.

1.4.3.   Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

1.4.4.   Środek adhezyjny -  substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję

asfaltu na powierzchni kruszywa na obmywaniu wodą, może być dodawany

do asfaltu lub do kruszywa .

1.4.5.   Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia

mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6.   Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7.   Emulsja asfaltowa kationowa -asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.   Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9.   Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni ( o długości co najmniej 50 mb )

wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia

pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym wyrażone

w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu  na  dobę   wynoszący dla :

K R  1           ( 12

K R  2          od 13 do 70

K R  3          od 71 do 335

K R  4          od 336 do 1000

K R  5          od 1001 do 2000

K R  6           ( 2000

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D.M. 00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 1.4.

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót określone są w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Dotyczą one w szczególności - odpowiedzialności

wykonawcy : za zabezpieczenie prowadzonych robót, za należytą jakość i zgodność

wykonywanych robót z dokumentacją ( przedmiarem robót do wykonania ), za

ochronę środowiska, własności publicznej i prywatnej w miejscu prowadzonych

robót itp.

2.         MATERIAŁY.

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskania i składowania określone

zostały w SST D-M-00.00.00 .Wymagania ogólne  pkt. 2.

2.2.     Asfalt .

Do  wytworzenia mieszanek betonu asfaltowego należy stosować asfalt

drogowy dostępny na rynku krajowym  ( produkowany przez zakłady

petrochemiczne  ) spełniający wymagania określone w normie

PN - EN - 12591 : 2002.

Asfalt drogowy produkowany w oparciu o powyższą normę posiada  oznaczenie

D 50 / 70 BX.

Zastosowanie asfaltu : do wytworzenia mieszanek betonu asfaltowego dla

wszystkich warstw nawierzchni z mas betonu asfaltowego dla dróg kategorii

ruchu od KR 1 do KR 6.

2.3.     Polimeroasfalt.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego

polimerami,  to polimeroasfalt  musi spełniać wymagania  TWT PAD - 97 IBD i M

i posiadać aprobatę techniczną .

W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować :

Dla kategorii  ruchu KR 1 do KR 2

- dla warstw ścieralnych  - DE80 A, B, C,  DP80

- dla pozostałych warstw - nie stosuje się

Dla Kategorii ruchu KR 3 do KR 6

- dla warstw ścieralnych  - DE80 A, B, C,  DP80

- dla pozostałych warstw - DE30 A, B, C,  DE80 A, B, C,  DP30, DP80

2.4.     Wypełniacz.

Do wytwarzania mieszanek betonu asfaltowego należy stosować wypełniacz

spełniający wymagania określone w normie PN-S-96504 : 1961 dla wypełniacza

podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodnie

z normą jw.

Dla kategorii ruchu KR 1 do KR 2 stosować można

- dla warstw ścieralnych - wypełniacz podstawowy lub zastępczy (pyły z odpylania,

popioły lotne) - na podstawie orzeczenia laboratoryjnego ,

- dla pozostałych warstw  - jw.

Dla kategorii ruchu  KR 3 do KR 6

- dla warstw ścieralnych - wypełniacz podstawowy

- dla warstw pozostałych -  j. w.

2.5.    Kruszywa.

W zależności od kategorii  ruchu i wykonywanych warstw stosować należy

następujące kruszywo :

A.     Dla warstw ścieralnych.

| Lp | Rodzaj materiału - nr. normy | Wymagania w zależności od KR |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1. | Kruszywo łamane granulowane w/g PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 a) z surowca skalnego-skał magmowych b) z surowca sztucznego ( żużle ) | kl.I,II ; gat.1,2 j.w. | kl.I,II ; gat.1 kl.I ; gat.1 |
| 2. | Kruszywo łamane zwykłe w/g PN-B-11112 : 1996 | kl.I,II ; gat 1,2 | - |
| 3. | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego w/g WT/MK - CZDP 84 | kl.I,II ; gat. 1,2 | kl.I ; gat. 1 |
| 4. | Piasek wg PN-B-11113 : 1996 | gat. 1,2 | - |

B.    Dla warstw pozostałych :

| Lp | Rodzaj materiału - nr normy | Wymagania w zależności od KR |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1. | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 , PN-B-11115: 1998 a) z surowca skalnego b) z surowca sztucznego ( żużle ) | kl.I,II ; gat. 1,2 j.w | kl.I,II ; gat. 1,2 kl.I ; gat.1 |
| 2. | Kruszywo łamane zwykłe w/g PN - B-11112 : 1996 | kl.I,II ; gat. 1,2 | - |
| 3. | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego w/g WT/ MK - CZDP 84 | kl.I,II ; gat. 1,2 | kl.I,II ; gat. 1,2 |
| 4. | Piasek wg PN-B-11113 : 1996 | gat. 1,2 | - |

Składowiska kruszywa przeznaczonego do wytwarzania betonu asfaltowego powinny być tak urządzone aby składowane frakcje kruszyw były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, jak również zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego  frakcjami.

2.6.    Asfalt upłynniony.

Asfalt upłynniony w przypadku zastosowania musi spełniać wymagania określone

w normie PN-C-96173 : 1974

2.7.    Emulsja asfaltowa.

Stosować należy drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania

określone w WTEmA - 99.

3.       SPRZĘT.

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Warunki ogólne wymagań w stosunku do zastosowanego sprzętu określono w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Wykonawca robót dysponować musi sprawnym sprzętem – maszynami zapewniającymi terminowe i bezpieczne wykonanie robót przy zapewnieniu najwyższej jakości ich wykonania.

Podstawowe jednostki sprzętowe - maszyny muszą spełniać następujące wymagania

3.2.    Wytwórnia mieszanki betonu asfaltowego.

Wytwórnia mas o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą jakość wytwarzanej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatycznego dozowania składników. W celu zapewnienia ciągłej produkcji wytwórnia winna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki zabezpieczający mieszankę przed utratą temperatury.

3.3.    Układanie mieszanki - odbywać się będzie przy użyciu układarki sterowanej

elektronicznie o wydajności podobnej do wydajności wytwórni i posiadającej

wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstw nawierzchni o założonej  grubości, a także z założoną niweletą w przypadku robót prowadzonych w/g projektu budowlanego.

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Ponadto układarka winna posiadać możliwość dostosowania stołu do szerokości wykonywanej nawierzchni przy realizacji robót połową jezdni, jak również układania nawierzchni na całej szerokości jezdni w przypadku wykonywania robót na odcinku  wyłączonym z ruchu.

3.4.    Walce  do zagęszczenia.

Do zagęszczania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować :

- walce statyczne ogumione

- walce mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną.

Zaleca się używać do zgęszczenia warstw nawierzchni zestawu walcy :

- walca gładkiego stalowego  dwuwatowego z walcem ogumionym - do

zagęszczania zasadniczego.

- walca dwuwatowego stalowego średniego - do wygładzenia powierzchni.

Walce wyposażone być muszą:

- w sprawny system zwilżania powierzchni wałów stalowych przy użyciu płynów w celu niedopuszczenia do przyklejania mieszanki do powierzchni wału.

- walce ogumione - w fartuchy osłonowe kół w celu utrzymania ich temperatury,

a także urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w czasie wałowania

- walce stalowe wibracyjne- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły

wymuszającej.

3.5.    Inny sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na budowie sprzętem innym jak :

- skrapiarka

- szczotka mechaniczna lub inne urządzenia czyszczące

- piła do obcinania nawierzchni

- wiertnica do pobierania prób z ułożonych warstw

- sprzęt pomiarowy : jak niwelator, łata 4- ro metrowa, klin, taśma, termometr.

4.        TRANSPORT.

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania środków transportowych ,

dostosowanych do bezpiecznego przewozu materiałów, gwarantujących, że

przewożone materiały nie będą narażone na utratę właściwości, które  mogą

spowodować obniżenie jakości robót.

4.2.     Transport materiałów.

4.2.1.  Asfalt.

Asfalt przewozić należy zgodnie z zasadami określonymi w PN-C-4024 : 1991.

Transport asfaltów drogowych  może odbywać się :

- cysternami kolejowymi

- cysternami samochodowymi

- w bębnach blaszanych  lub innych pojemnikach stalowych.

4.2.2.  Polimeroasfalt.

Przewóz polimeroasfaltu odbywać się może zgodnie z zasadami określonymi

w TWT - PAD - 97  IBDiM oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3.  Wypełniacz.

Wypełniacz zakupiony od producenta w zależności od możliwości odbiorcy może

być odbierany :

- w stanie luźnym w autocysternach przystosowanych do przewozu materiałów

sypkich umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

- w  workach - przewożony dowolnymi sprawnymi środkami transportu

posiadającymi zabezpieczenie przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowania.

4.2.4.    Kruszywo.

Przewozić można dowolnymi sprawnymi środkami transportu z uwzględnieniem

warunków zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem,

bądź zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami.

4.2.5.    Mieszanka betonu asfaltowego.

Transport mieszanki betonu asfaltowego odbywać się musi sprawnymi środkami

transportowymi przy zachowaniu warunków jak niżej :

- do przewozu używać należy pojazdy samowyładowcze o ładowności minimum

8 Mg wyposażone w przykrycia ładunku zabezpieczające mieszankę przed utratą

temperatury w czasie przewozu i ewentualnego oczekiwania na rozładunek.

- czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2-ch

godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku wymaganej temperatury mieszanki

przy wbudowaniu.

- zaleca się stosowanie samochodów - termosów z  podwójnymi ścianami skrzyni

wyposażonej w system ogrzewania

5.        WYKONANIE  ROBÓT.

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonana robót określone zostały w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2.      Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Projektowanie mieszanki mineralno- asfaltowej polega na :

- doborze składników mieszanki mineralno-asfaltowej dostosowanej do kategorii

ruchu.

- doborze optymalnej ilości asfaltu

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.   Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

Skład mieszanki mineralno- asfaltowej dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody

Marshaalla.

5.2.2.    Warstwy : wiążąca, wyrównawcza, wzmacniająca z betonu asfaltowego.

Skład mieszanki mineralno- asfaltowej powinien być ustalony na podstawie próbek wykonanych wg metody Marshalla.

5.3.      Wytwarzanie mieszanki mineralno- asfaltowej.

Mieszanka mineralno- asfaltowa produkowana ma być w otaczarce o mieszaniu

cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich

wysuszanie i wymieszanie, oraz zachowanie wymaganej temperatury składników

jak również gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej.

Dozowanie składników w tym również dozowanie wstępne powinno być wagowe

i zautomatyzowane - skład mieszanki zgodny z recepturą.

Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu pod warunkiem uwzględnienia

zmian gęstości asfaltu uzależniony od temperatury. Przy produkcji mieszanek dla

kategorii ruchu KR 5 do KR 6 dozowanie składników powinno być sterowane

elektronicznie.

Tolerancje dozowania składników mieszanki mogą wynosić :

jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej

niż + -  2% w stosunku do masy składnika.

Jeżeli do produkowanej mieszanki przewidziane jest użycie uzupełniające     lepiszcze  środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z dopuszczalną

tolerancją + - %  5oC.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić : od 140 o C  do 165 o C

- dla polimeroasfaltu       - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno być wysuszone i ogrzane tak, aby mieszanka mineralna po

dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę . Maksymalna temperatura

ogrzanego kruszywa łącznie z dodanym wypełniaczem nie powinna być wyższa

o więcej niż 30 o C  od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej .

Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w zależności od użytego asfaltu

powinna wynosić  : od 135 o C  do 165 o C

- dla mieszanki z dodatkiem polimeroasfaltu - wg wskazań producenta   polimeroasfaltu.

5.4.     Zarób próbny.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót z użyciem mieszanek

mineralno-asfaltowych zobowiązany jest do wykonania zarobu próbnego, który ma

na celu upewnienie się, że produkowana mieszanka przewidziana do wbudowania

będzie zbliżona, bądź zgodna z receptą.

Prawidłowość składu mieszanki zarobu próbnego potwierdzona być powinna

po wykonaniu stosownych badań laboratoryjnych wpisem do dziennika

laboratoryjnego.

Przy badaniu  pojedynczych prób mieszanki mineralno- asfaltowej wbudowanych

w nawierzchnię ( podbudowę ) dopuszcza się w zależności od kategorii ruchu

uziarnienia następujące tolerancje procentowej zawartości poszczególnych

składników w stosunku do składu zaprojektowanego określonego w recepcie:

| Lp | Składniki mieszanki mineralno- asfaltowej. | Nawierzchnie dróg o kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR1 lub KR2 | KR3 do KR6 |
| 1. | Ziarna pozostające na sitach o oczkach ( mm 31,5; 25; 20; 16; 12,8; 9,6; 8; 6,3; 4 ;2. | + - 5,0 | + - 4,0 |
| 2. | Ziarna pozostające na sitach o oczkach ( mm 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | + - 3,0 | + - 2,0 |
| 3. | Ziarna przechodzące przez sito o oczkach ( 0,075 mm | + - 2,0 | + - 1,5 |
| 4. | Asfalt | + - 0,5 | + - 0,3 |

5.5.     Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane

i równe.  Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy musi być oczyszczona

i sucha. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe w zależności od klasy drogi

i wykonywane warstwy nie mogą być większe od wartości określonych w mm

poniżej :

|  |  | Podłoże pod warstwę |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Klasa drogi | ścieralną | wiążącą, wzmacniającą |
| 1. | Drogi klasy A, S, GP | 6 | 9 |
| 2. | Drogi kalsy G i Z | 9 | 12 |
| 3. | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 12 | 15 |

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych wyżej, podłoże musi

być wyrównane poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

Przed wykonaniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego w zależności od

podłoża, oraz zastosowanego lepiszcza,  powierzchnia podłoża musi być  równomiernie skropiona. Ilość lepiszcza w kg / m2 po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu winna wynosić :

- podbudowa tłuczniowa                                     - od 0,7 do 1,0

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie                                                     - od 0,5  do  0,7

- podbudowa z chudego betonu

lub gruntu stabilizowanego cementem              - od 0,3  do  0,5

- nawierzchnia bitumiczna

o chropowatej powierzchni                               - od 0,2  do  0,5

Powierzchnie czołowe urządzeń w jezdni jak krawężniki, włazy, wpusty itp.  powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zapewniającym należytą przyczepność i szczelność warstwy mieszanki betonu asfaltowego w obrębie urządzenia.

5.6.   Połączenia między warstwowe.

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym

przed ułożeniem następnej warstwy w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia

między warstwowego. Ilość lepiszcza w kg / m 2 po odparowaniu wody z emulsji

lub upłynniacza z asfaltu winna wynosić :

- podbudowa asfaltowa, lub warstwy

wyrównawcza i wzmacniająca                   - od 0,3 do 0,5

- asfaltowa w-wa wiążąca                            - od 0,1 do 0,3

Skropienie  warstw j. w. powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie

pozwalającym na odparowanie wody z emulsji, bądź ulotnienie upłynniacza z asfaltu.

W zależności od ilości lepiszcza użytego do skropienia czas wyprzedzenia wynosić

winien co najmniej :

- 8 godz. - przy ilości lepiszcza powyżej  1 kg / m 2

- 2 godz. - przy ilości lepiszcza od 0,5 do 1 kg / m 2

- 0,5 godz. - przy ilości lepiszcza od 0,2 do 0,5 kg / m 2

5.7.   Warunki przystąpienia do robót.

Układanie nawierzchni z betonu asfaltowego może się odbywać przy określonych

warunkach atmosferycznych i stanie podłoża

- niedopuszczalnym jest układanie warstw na mokrym podłożu, podczas opadów

atmosferycznych, oraz silnego wiatru przekraczającego 16 m / s.

- warstwy nawierzchni mogą być układane przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +  5 o C - przy grubości warstwy większej niż 8 cm +10 o C - przy grubości warstwy mniejszej lub równej 8 cm.

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania i stosowania projektu organizacji

ruchu zarówno przy prowadzeniu robót bez wstrzymywania ruchu, jak również przy

wyłączeniu z ruchu odcinka drogi (ulicy)  na którym prowadzone są roboty, jest

odpowiedzialny za powstałe ewentualne wypadki z jego winy.

5.8.    Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno- asfaltowa może być wbudowywana jedynie układarką

wyposażoną :

- w układ z automatycznym sterowaniem grubości układanej warstwy, a także

utrzymaniem żądanej niwelety zgodnie z projektem budowlanym w przypadku

budowy bądź przebudowy drogi ( ulicy ).

- sprawną podgrzewaną płytę wibracyjną

Zaleca się aby układanie warstwy nawierzchni odbywało się w sposób ciągły,

bez przestojów, z jednostajną prędkością w granicach 2 -4 mb na minutę.

Temperatura wbudowanej mieszanki nie powinna być niższa od minimalnej

temperatury określonej w punkcie 5.3.

- dla mieszanki z użyciem dodatku polimeroasfaltu- wg wskazań producenta

polimeroasfaltu.

Zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki powinno nastąpić  bezzwłocznie, a przejazdy walcy winny rozpoczynać się od krawędzi jezdni ku osi jezdni.

Na wałowaną warstwę najeżdżać należy kołem napędowym, manewry walca muszą

być płynne na odcinku uprzednio zagęszczonym. Prędkość przejazdu walcy w pierwszej fazie zagęszczenia winna być w granicach 2 - 4 km / godz. i 4 - 6 km / godz.  w dalszej fazie.

Zagęszczenie ułożonej warstwy uważa się za zakończone wówczas gdy osiągnięty

zostanie  wymagany wskaźnik zagęszczenia.

Zabroniony jest postój walcy na warstwie uprzednio ułożonej gdyby postój powodował

pozostawienie odcisków i deformacji.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub

prostopadle do osi drogi.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonana na całej szerokości jezdni,

bez wydłużania jednej połowy.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem  siebie

co najmniej o 15 cm. Złącza muszą być całkowicie  związane, a przylegające warstwy

muszą być w jednym poziomie.

Złącza podłużne i poprzeczne winny być równo obcięte, a powierzchnia złącza  winna

być posmarowana asfaltem bądź oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót.

Ogólne zasady kontroli i jakości robót określono w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt.6 . Kontrola warstw nawierzchni z betonu asfaltowego  obejmuje trzy

fazy badań w czasie :

- badania poprzedzające przystąpienie do robót

- badania w czasie trwania robót

- badania po zakończeniu układania warstw nawierzchni.

6.2.    Badania przed przystąpieniem  do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej t.j asfaltu,

wypełniacza i kruszyw.

Badania materiałów, receptę potwierdzoną przez uprawnione niezależne

laboratorium  musi przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3.    Badania w czasie prowadzenia robót.

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykazano poniżej:

| Lp | Rodzaj badań | Częstotliwość badań .Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | 1 próba przy produkcji do 500 Mg 2 próby przy prod. ponad 500 Mg |
| 2. | Właściwości asfaltu | dla każdej dostawy ( cysterny ) |
| 3. | Właściwości wypełniacza | 1 próba na 100 Mg |
| 4. | Właściwości kruszywa | przy każdej zmianie. |
| 5. | Temperatura składników mieszanki mineralno- asfaltowej | dozór ciągły |
| 6. | Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej | każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowania. |
| 7. | Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej | j. w. |
| 8. | Właściwości próbek mieszanki mineralno- asfaltowej pobranej w wytwórni. | jeden raz dziennie. |

Badania wymienione w poz. 1 i 8 mogą być wykonane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- asfaltowej.

Badanie składu mieszanki mineralno- asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji

w/g normy  PN - S - 04001 : 1967, która ma wykazać ewentualne rozbieżności

w składzie w stosunku do recepty.

Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanego składu w wartościach  procentowych

podano w p-cie 5.4.  Dopuszcza się przeprowadzenie badań innymi równoważnymi

metodami.

6.3.3.  Badanie właściwości asfaltu.

Dla każdej dostarczonej partii asfaltu (cysterny) należy określić penetrację oraz

temperaturę mięknienia.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza.

Na każde dostarczone 100 Mg wypełniacza należy przeprowadzić badanie

przynajmniej jednej próby, która obejmować będzie uziarnienie, oraz wilgotność.

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa.

Badanie obejmuje określenie klasy i gatunku kruszywa w przypadku zmian

kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno- asfaltowej.

Pomiar temperatury składników  mieszanki mineralno- asfaltowej może być

przeprowadzony w dowolnym czasie pracy otaczarki.

Polega on na wykonaniu odczytu na skali termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura zgodna być powinna z zapisem w recepcie i nie może przekroczyć

o 30 o C maksymalnej temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej.

Pomiar polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i dokonaniu

odczytu. Pomiar wykonywany być winien dla każdego załadowanego pojazdu

w momencie załadunku i wyładowaniu do zasobnika układarki.

Temperatura pomierzona w miejscu wbudowania nie może być niższa od określonej

w p-cie  5.8. SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno- asfaltowej.

Sprawdzenie wyglądu mieszanki polega na ocenie wizualnej w czasie produkcji,

załadunku i rozładunku, oraz wbudowania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej.

Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej należy określać na próbach

zagęszczonych (wyciętych z jezdni) metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne  z receptą (przy uwzględnieniu tolerancji jak w p-cie 5.4.)

6.4.    Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego.

6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego określa poniższe zestawienie.

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość wykonywanej warstwy | 2 razy na odcinku długości 1 km |
| 2. | Równość podłużna warstwy. | Każdy pas ruchu planografem, lub łatą 4 mertową i klinem z częstotliwością co 10 mb. |
| 3. | Równość poprzeczna warstwy | nie rzadziej niż co 5 mb |
| 4. | Spadki poprzeczne warstwy | nie rzadziej niż co 100 mb |
| 5. | Rzędne wysokościowe warstwy | pomiar rzędnych niwelacji podłużnej |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie | i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy. |
| 7. | Grubość warstwy | 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m 2. |
| 8. | Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 9. | Krawędź, obramowanie warstwy | cała długość |
| 10. | Wygląd warstwy | ocena ciągła |
| 11. | Zagęszczenie warstwy | 2próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2. |
| 12. | Wolna przestrzeń w warstwie | j.w |

6.4.2.  Szerokość  warstwy.

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna

z dokumentacją projektową (przy przebudowie) i warunkami technicznymi -

przedmiarem przy pracach remontowych. Dopuszczalna tolerancja wynosi + 5 cm.

Szerokość warstwy ( warstw ) nawierzchni asfaltowej poniżej warstwy ścieralnej

nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni

powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej

położonej, nie mniej jednak niż 10 cm.

6.4.3. Równość warstwy.

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg

normy BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać wartości określonych w mm

jak niżej :

|  |  | Ułożona warstwa |
| --- | --- | --- |
| Lp | Klasa drogi | ścieralna | wiążąca | wzmacniająca (podbudowy) |
| 1. | Drogi klasy A, S, G, P | 4 | 6 | 9 |
| 2. | Drogi klasy G i Z | 6 | 9 | 12 |
| 3. | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 9 | 12 | 15 |

Równość warstwy ścieralnej w profilu podłużnym powinny być mierzone

planografem  w sposób ciągły.

Na drogach powiatowych klasy  Z pomiar równości podłużny może być wykonany

znormalizowaną łatą 4 -ro metrową i klinem z częstotliwością określoną w p-cie

6.4.1. lp 2.

Dopuszcza się 15 miejsc na 1 km badanej równości nawierzchni wykazujących

odchylenia równości w przedziale 6 - 9 mm w tym maksimum  2 pkty na

hektometrze  pasa ruchu.

Powyższe ustalenia dotyczyć będą również pomiaru równości poprzecznej

nawierzchni.

Na drogach ulicach klasy G- pomiar równości podłużnej wykonany być musi

planografem.

Nierówności dla warstw poniżej ścieralnej przekraczające wartości określone wyżej

muszą być zlikwidowane poprzez dodatkowe wyrównanie mieszanką bądź poprzez frezowanie.

6.4.4.  Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach  prostych

pomierzone być muszą z częstotliwością określoną w pcie 6.4.1 lp.4.

Spadki na łukach poziomych powinny być pomierzone w miejscach:

- początek prostej ( krzywej ) przejściowej

- początek łuku poziomego

- środek łuku poziomego

- koniec łuku poziomego

- koniec prostej ( krzywej ) przejściowej - początek spadku dwustronnego .

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego nie

przekraczające 0,5 %.

6.4.5.  Rzędne wysokościowe, ukształtowanie w planie.

Dla odcinków dróg ( ulic ) budowanych lub przebudowywanych w oparciu

o projekt budowlany wymagana będzie niwelacja kontrolna wykonanej nawierzchni

w przekrojach poprzecznych jezdni wykazanych w projekcie .

Rzędne wysokościowe  w osi jezdni i krawędziach winny być zgodne z projektem

Dopuszczalna tolerancja + - 1 cm.

Oś drogi ( ulicy ) powinna być usytuowana w planie zgodnie z projektem.

Dopuszczalna tolerancja odchylenia nie może przekraczać 5 cm.

6.4.6.  Grubość warstwy.

Grubość układanych warstw zgodna być powinna z projektem, bądź warunkami

technicznymi ( przedmiarem ).

Dopuszczalna tolerancja wynosi + - 10 %.

Tolerancja dla warstw grubości projektowanej do 2,5 cm wynosi + 5 mm,

zaś dla warstw grubości projektowanej 2,5 - 3,5 cm tolerancja dopuszczalna

wynosi + - 5 mm.

6.4.7.  Złącza podłużne i poprzeczne, krawędź, obramowanie.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle  lub

prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji nawierzchni wielowarstwowej powinny być przesunięte

względem siebie o min. 15 cm.

Złącza muszą być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być

w jednym poziomie. Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach

w jezdni ( jak włazy, wpusty ) powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich

powierzchnię . Krawędzie nawierzchni bez oporników w miejscach gdzie zachodziła

konieczność obcięcia (ze względu na równość, lub uzyskanie wymaganej szerokości)

muszą być pokryte asfaltem.

6.4.8. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń.

Badanie zagęszczenia i określenie wolnych przestrzeni wykonuje się na próbach

wyciętych z nawierzchni . Minimalna ilość wyciętych prób określona została

w p-cie 6.4.1 Lp. 11 i 12.

Do wycięcia prób z nawierzchni należy używać mechanicznej wiertnicy, która

zapewnia nienaruszoną strukturę próby.

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej w-wy ścieralnej nawierzchni powinien osiągnąć

minimum 98 % i winien być łącznie ze wskaźnikiem wolnych przestrzeni określony

w recepcie produkowanej masy.

6.4.9. Wygląd warstwy.

Wykonana warstwa nawierzchni winna się wykazywać jednolitą teksturą, bez

widocznych miejsc wskazujących przeasfaltowanie, spękanie bądź pory czy też

łuszczenia.

7.       OMBIAR  ROBÓT.

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót określa SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”

pkt.7.

7.2.    Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową przy wykonaniu robót nawierzchniowych z betonu

asfaltowego jest:

- 1 m 2   wykonanej warstwy nawierzchni przy założonej grubości.

- 1 Mg  wbudowanej mieszanki asfaltowej - przy wykonaniu warstwy wyrównawczej

8.        ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”

pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pktu.6

i PN-S-96025 : 2000  dały wyniki pozytywne.

9.        PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia w tym zakresie podano w SST D-M-00.00.00”Wymagania  ogólne”

pkt. 9.

9.2.     Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m 2  warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o projektowanej

grubości ( lub wbudowania 1 Mg mieszanki w warstwie wyrównawczej )

obejmuje :

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robót w trakcie ich realizacji wraz ze sporządzeniem schematu

oznakowania przy robotach z utrzymaniem ruchu, bądź projektu oznakowania

przy wyłączeniu odcinka drogi z ruchu,

- wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wbudowanie mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża

( oczyszczenie,  skropienie,  przycinanie krawędzi, smarowanie krawędzi urządzeń

w jezdni a także krawędzi,

- sporządzenie recepty, potwierdzenie składu przez niezależne, uprawnione

laboratorium,

- koszty badań laboratoryjnych, wymaganych pomiarów a także sporządzenie

operatu  kolaudacyjnego,

10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE.

10.1.   Normy.

1.  PN-B-11111:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka.

2.  PN-B-11112:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.

3.  PN-B-11113:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek..

4.  PN-B-11115:1998     Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla  stalowniczego do nawierzchni drogowych.

5.  PN-C-04024:1991     Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,

znakowanie i transport.

6.  PN-C-96170:1965     Przetwory naftowe . Asfalty drogowe.

7.  PN-C-96173:1974     Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do

nawierzchni drogowych.

8.  PN-S-04001:1967     Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

9.  PN-S-96504:1961     Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas

bitumicznych.

10.  PN-S-96025:2000     Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe

Wymagania.

11.  BN-68/8931-04         Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

10.2.      Inne  dokumenty.

12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM,

Warszawa, 1997.

13.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.

Informacje, instrukcje- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

14.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe  EmA-99.

Informacje, instrukcje- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

15.  WT/MK-CZDP84  Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów

kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego

do nawierzchni drogowych,CZDP,Warszawa,1984.

16.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na

odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności

mieszanek mineralno- bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym

Informacje,  instrukcje- zeszyt 48, IBDiM,warszawa,1995.

17.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 43 z 1999r.,poz. 430 – z późniejszymi zmianami ).