SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D-08.02.02, D-08.03.01, D-08.01.01

CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników i obrzeży, wykonaniem chodników z kostki brukowej dla zadania "Przebudowa ulicy Chełmińskiej”  w Świdwinie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót:

| ustawienia krawężników 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, ograniczenie jezdni | 322,50 m |
| --- | --- |
| ustawienie obrzeży betonowych 30x8x50 - 70 cm | 190,00 m |
| ułożenie na chodniku kostki brukowej, gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej | - 172,80 m2 |

- MATERIAŁY

2.1. Jakość prefabrykatów

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiadać aprobatę techniczną lub orzeczenie o jakości materiału wydane przez producenta i winna zawierać:

- określenie gatunku w zależności od tolerancji wymiarów podstawowych (nie dopuszcza się wbudowania materiałów poza gatunkiem)

- określenie klasy betonu, z którego wykonane są prefabrykaty, beton winien być klasy B-25 lub B-30,

- wytrzymałość na ściskanie kostki - nie mniej niż 60 MPa, dopuszcza się 50 MPa,

- wytrzymałość na zginanie obrzeży - nie mniej niż 3,4 MPa,

- odporność na działanie mrozu - całkowita; mrozoodporność badana wg. PN-B-06250.

- nasiąkliwość - nie więcej niż 5%

- ścieralność elementu - nie więcej niż 4 mm.

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora.

Struktura kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć i ubytków. Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, krawędzie kostek równe i proste, dopuszczalne wklęśnięcia nie powinny przekraczać 3 mm. Tolerancje wymiarów dla kostki wynoszą: dla długości i szerokości ± 3 mm, dla grubości ± 5 mm.

Krawędzie obrzeży muszą być równe i proste, dopuszczalne wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. Tolerancje wymiarów dla obrzeży wynoszą: dla długości 8 mm, dla pozostałych 3 mm.

Krawężniki uliczne 15x30x100 muszą posiadać aprobatę techniczną. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla wysokości i szerokości. Powierzchnia powinna być bez rys i ubytków, szczerb i uszkodzeń na górnej powierzchni. Wklęsłość i wypukłość krawężników nie powinna przekraczać 3 mm.

2.2. Jakość materiałów

Materiał do warstwy odsączającej wg. wymagań ST D-04.02.01.

Piasek użyty do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie niższej niż 32,5 wg. wymagań PN-B-19701.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250.

- SPRZĘT

Do zagęszczenia warstwy odsączającej i nawierzchni z kostki brukowej należy zastosować zagęszczarki płytowe (od kostki brukowej betonowej z osłoną z tworzywa sztucznego), ubijaki spalinowe. Do pozostałych robót - sprzęt do ręcznego wykonywania robót.

- TRANSPORT

Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy.

- WYKONANIE ROBÓT

W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zagęszczonym dnie należy wykonać szalunek o wymiarach zgodnych z wymiarami ławy wg. rys. nr 8. Wykonany szalunek powinien uwzględniać wymogi wysokościowe projektowanego ustawienia krawężnika.

W szalunku należy rozścielać dostarczoną mieszankę betonową i zagęszczać warstwami. W ławie należy wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach max co 50 m. Ławę należy poddać pielęgnacji poprzez polewanie wodą co najmniej przez 3 dni.

Na wykonanej ławie można ustawiać krawężniki nie wcześniej jak po 3 dniach od chwili zakończenia betonowania ławy. Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo - piaskowej w stos. 1:4 i grubości do 5 cm.

Wysokość ustawionych krawężników powinna wynosić:

| - na chodnikach i opskach strony jezdni | + 12cm |
| --- | --- |
| - na wjazdach od strony jezdni | + 5 cm |
| - na przejściach dla pieszych | + 2 cm |

Spoiny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową w stos.1:2, a  maksymalna szerokość spoiny może wynosić do 1 cm.

Obrzeża o wymiarach 8x30x50 - 70 cm należy ustawiać na podsypce z piasku. Szczeliny powinny być wypełnione zaprawą cementowo - piaskową w stos. 1:2. Na zewnątrz chodników wykonać opór z ziemi, wewnątrz przygotować i zagęścić podłoże. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża pod chodnik 0 - 0,97. Zaleca się dostosowanie szerokości chodników do wymiarów kostki, tak aby uniknąć cięcia kostek. Skorygowane w ten sposób powierzchnie chodników powinny być zaakceptowane przez Inspektora.

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych,. Wskaźnik zagęszczenia dla warstwy odsączającej w obrębie chodników wynosić musi min. 0,97.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosować kostkę brukowa betonową grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej w stos. 1:4 grubości 3 - 5 cm. Nawierzchnia winna być układana w uprzednio ustawionych obrzeżach i krawężnikach. Podsypka cementowo - piaskowa powinna być po rozłożeniu dobrze zagęszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementów wybrakowanych, wyszczerbionych czy pękniętych. Na połączeniach z krawężnikami i obrzeżami elementy powinny być wg. potrzeb docięte mechanicznie. Celem umożliwienia odwodnienia nawierzchnia winna być ułożona ok. 0,5 - 1 cm ponad obrzeżem lub krawężnikiem. Nawierzchnia chodnika powinna być po ułożeniu dogęszczona. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. Spoiny winny być wypełnione piaskiem. Szerokość spoin powinna wynosić od 2 - 3 mm.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

W trakcie robót sprawdzeniu podlega:

- jakość elementów betonowych,

- równość i dokładność ułożenia kostki brukowej betonowej,

- zamulenie spoin,

- pochylenie i wysokość.

Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać w dwóch punktach na każde 20 m ustawionych krawężników 3 - metrową łatą. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

Grubość warstwy odsączającej Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu w co najmniej trzech losowo wybranych punktach i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 100 m2 warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją + 1 cm, - 2 cm. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg. BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 0,97. Badanie w dwóch punktach, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2 nawierzchni:

- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,8 cm,

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektową z tolerancja ± 0,5%

- szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla ustawienia krawężników jest 1 m wbudowanego prefabrykatu. Pomiar obrzeży wykonuje się w metrach bieżących, natomiast dla warstwy odsączającej, chodników - metr kwadratowy.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych:

| ustawienia krawężników 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, ograniczenie jezdni | 322,50 m |
| --- | --- |
| ustawienie obrzeży betonowych 30x8x50 - 70 cm | 190,00 m |
| ułożenie na chodniku kostki brukowej, gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej | - 172,80 m2 |

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- ława betonowa,

- wykonanie warstwy odsączającej.

Odbiorowi końcowemu podlega ustawienie obrzeża betonowego, krawężnika, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami Inspektora, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa obejmuje:

Dla krawężników:

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,

- wykonanie szalunku ławy pod krawężniki betonowe,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej z zagęszczeniem,

- rozbiórka deskowania,

- pielęgnacja ławy betonowej,

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- dostarczenie, ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg. punktów wysokościowych.

Dla obrzeża:

- dostarczenie materiałów na budowę,

- wykonanie rowka pod obrzeże,

- ustawienie obrzeża z zaspoinowaniem.

Dla chodników:

- dostarczenie materiałów na budowę,

- przygotowanie i zagęszczenie podłoża,

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku,

- ułożenie i zagęszczenie nawierzchni z docięciem prefabrykatów,

- wypełnienie spoin w nawierzchni,

- uporządkowanie miejsca robót,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.