SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  D.05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem nawierzchni z kostki kamiennej dla zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Świdwinie".

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące:

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm - 616,0 m2

- MATERIAŁY

Kostka kamienna drogowa nieregularna o wys. 10 cm ze skał magmowych, osadowych lub przeobrażonych winna odpowiadać wymaganiom PN-B-11100. Wytrzymałość kostki na ściskanie w kl. I tj. nie mniej niż 160 MPa, gatunek kostki 1 lub 2. Dopuszczalne uszkodzenia krawędzi lub naroży nie większe niż 0,6 cm.

Cement do podsypki wg. PN-B-19701:1997 klasy 32,5 lub 32,5.

Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom PB-B-06712. Na podsypkę stosować mieszankę kruszywa naturalnego frakcji 0-8 m, a do zaprawy cementowo - piaskowej - frakcji 0-4 mm.

Wodę należy stosować odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988.

- SPRZĘT

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej należy stosować:

- betoniarki do przygotowania podsypki cementowo - żwirowej i zaprawy cementowo - piaskowej,

- ubijaki ręczne i mechaniczne do ubijania kostki,

- wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne do ubijania kostki po pierwszym ręcznym ubiciu.

- TRANSPORT

Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego.

- WYKONANIE ROBÓT

Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej kamiennej przewidziano zastosowanie krawężników kamiennych wystających, ustawianych na ławie betonowej z oporem.

Kostkę należy układać na podsypce cementowo - żwirowej grubości 3 do 5 cm, a spoiny wypełnić zaprawą cementowo - piaskową.

Kostkę należy układać w rzędy poprzeczne prostopadle do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm.

Pierwsze ręczne ubijanie kostki powinno obniżyć kostkę do wymaganej niwelety. Drugie ubijanie następuje po zalaniu spoin zaprawą cementowo - piaskową. Ma na celu doprowadzenie powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego. Zamiast drugiego ubijania ręcznego można zastosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. Zaprawa cementowo - piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.

Pielęgnacja nawierzchni, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo - piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres 1 doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne opuszczenie z wys. 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegalne.

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 10 mm. Pomiar co 25 m.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją techniczną  z tolerancją ±0,5%. Pomiar co 25 m.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych:

| - jezdnia | - 616,0 m2 |
| --- | --- |

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny .

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,

- przygotowanie podłoża na podsypkę

- dostarczenie materiałów na podsypkę oraz jej wykonanie i zagęszczenie,

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z wypełnieniem spoin,

- pielęgnacja nawierzchni,

- uporządkowanie miejsca robót,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.