SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D-04.04.02

NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

0-31,5 mm

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owaj specyfikacji technicznej s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem  podbudowy

z kruszywa ³amanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie „Przebudowy ulicy Mickiewicza w Œwidwinie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21 ] i obejmuj¹ OST.

D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa ³amanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa gruboœci 10 cm – zjazdy i 15 cm jezdnia z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje siê, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowê zasadnicz¹ i nawierzchniê wg Katalogu typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i pó³sztywnych [3 1] dla dróg i gruboœci 12 cm dla odcinka remontowanego:

Ulica Mickiewicza	- jezdnia	           - 616,00 m2

- zjazdy	         -     99,43 m2

2. MATERIA£Y

Materia³y stosowane do wykonania podbudów i nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotycz¹cych poszczególnych rodzajów podbudów.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materia³ów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreœlona wed³ug PN-B-06714-15 [3] powinna

le¿eæ miêdzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 .

Rysunek 1 . Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metod¹ stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowê zasadnicz¹ (górn¹ warstwê) lub podbudowê jednowarstwow¹

1-3 kruszywo na podbudowê pomocnicz¹ (doln¹ warstwê)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byæ ci¹g³a i nie mo¿e przebiegaæ od dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s¹siednich sitach. Wymiar najwiêkszego ziarna kruszywa nie mo¿e przekraczaæ 2/3 gruboœci warstwy uk³adanej jednorazowo.

2.3.2. W³aœciwoœci kruszywa

Kruszywa powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 1 .

Tablica 1.

| Wymagania |
| --- |
|  | L.p. |

Wyszczególnienie

w³aœciwoœci

Kruszywa

naturalne

Kruszywa

³amane

¯u¿el

|  | Badania wed³ug |
| --- | --- |
| Podbudowa |

zasad-

nicza

pomoc-

nicza

zasad-

nicza

pomoc-

nicza

zasad-

| nicza | pomocnicza |
| --- | --- |
|  | 1 |

Zawartoœæ ziarn mniej

szych ni¿ 0,075 mm, % (m/m)

od 2

do 10

od 2

do 12

od 2

do 10

od 2

do 12

od 2

| do 10 | od 2 do 12 | PN-B-06714-15 [3] |
| --- | --- | --- |
| 2 |

Zawartoœæ nadziarna,

% (m/m), nie wiêcej

ni¿

5

10

5

10

5

10

PN-B-

06714-15

| [3] |
| --- |
| 3 | Zawartoœæ ziarn nie foremnych, % (m/m), nie wiêcej ni¿ |

25

45

35

40

-

-

PN-B-

06714-16

| [4] |
| --- |
| 4 | Zawartoœæ zanieczy- szczeñ organicznych, % (m/m), nie wiêcej ni¿ |

1

1

1

1

1

1

PN-B-

06714-26

| [8] |
| --- |
| 5 | WskaŸnik piaskowy po piêciokrotnym za -gêszczeniu metod¹ I lub II wg PN-B-04481, % |

od 30

do 70

od 30

do 70

od 30

do 70

od 30

do 70

-

-

PN-B-

64/8931-01 [26]

6

Œcieralnoœæ w bêbnie Los Angeles

a) œcieralnoœæ ca³ko -wita po pe³nej liczbie obrotów, nie wiêcej ni¿

b) œcieralnoœæ czêœ- ciowa po 1/5 pe³nej liczby obrotów, nie wiêcej ni¿

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-

06714-42

| [12] |
| --- |
| 7 | Nasi¹kliwoœæ, % (m/m), nie wiêcej ni¿ |

2,5

4

3

5

6

8

PN-B-

06714-18

| [6] |
| --- |
| 8 | Mrozoodpornoœæ, ubytek masy po 25 cyklach zamra¿ania, %(m/m), nie wiêcej ni¿ |

5

10

5

10

5

10

PN-B-

06714-19

| [7] |
| --- |
| 9 | Rozpad krzemianowy ¿elazawy ³¹cznie, % (m/m), nie wiêcej |

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714-37

[10]

PN-B-

06714-39

| [11] |
| --- |
| 10 | Zawartoœæ zwi¹zków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiêcej ni¿ |

1

1

1

1

2

4

PN-B-

06714-28

[9]

11

WskaŸnik noœnoœci Wnoœ mieszanki kruszywa, %, nie mniej-

szy ni¿:

a) przy zagêszczeniu

Is > 1,00

b) przy zagêszczeniu

Is > 1,03

80

120

60

-

80

120

60

-

80

120

60

-

PN-S-

06102 [21]

Materia³ na warstwê ods¹czaj¹c¹

Na warstwê ods¹czaj¹c¹ stosuje siê:

- ¿wir i mieszankê wg PN-B-11111 [14],

piasek wg PN-B-11113 [16].

WODA

nale¿y stosowaæ wodê wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZÊT

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa¿onych w urz¹dzenia dozuj¹ce wodê.

Mieszarki powinny zapewniæ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoœci

optymalnej,

b) równiarek albo uk³adarek do rozk³adania mieszanki,

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagêszczania. W miej-

scach trudno dostêpnych powinny byæ stosowane zagêszczarki p³ytowe, ubijaki mechaniczne

lub ma³e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnym i œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia³ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Pod³o¿e pod podbudowê powinno spe³niaæ wymagania okreœlone w OST D-04.01.01 “Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a” i OST D-02.00.00 “Roboty ziemne” .

Podbudowa powinna byæ u³o¿ona na pod³o¿u zapewniaj¹cym nieprzenikanie drobnych cz¹stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale¿y sprawdziæ wzorem:

D15   <  5

d85                               (1)

w którym :

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi  15%  ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy ods¹czaj¹cej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85%  ziarn gruntu pod³o¿a, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawid³owego ukszta³towania podbudowy powinny byæ wczeœniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byæ ustawione w osi drogi i w rzêdach równoleg³ych do

osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaæ naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 m.

Wbudowywanie i zagêszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byæ rozk³adana w warstwie o jednakowej gruboœci,

takiej, aby jej ostateczna gruboœæ po zagêszczeniu by³a równa gruboœci projektowanej.

Gruboœæ pojedynczo uk³adanej warstwy nie mo¿e przekraczaæ 20 cm po zagêszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna byæ roz³o¿ona w sposób zapewniaj¹cy osi¹gniêcie

wymaganych spadków i rzêdnych wysokoœciowych. Je¿eli podbudowa sk³ada siê z wiêcej

ni¿ jednej warstwy kruszywa, to ka¿da warstwa powinna byæ wyprofilowana i zagêszczona

z zachowaniem wymaganych spadków i rzêdnych wysokoœciowych. Rozpoczêcie budowy

ka¿dej nastêpnej warstwy mo¿e nast¹piæ po odbiorze poprzedniej warstwy przez In¿yniera.

Wilgotnoœæ mieszanki kruszywa podczas zagêszczania powinna odpowiadaæ

wilgotnoœci optymalnej, okreœlonej wed³ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]

(metoda 11). Materia³ nadmiernie nawilgocony, powinien zostaæ osuszony przez mieszanie i

napowietrzanie. Je¿eli wilgotnoœæ mieszanki kruszywa jest ni¿sza od optymalnej o 20%  jej

wartoœci, mieszanka powinna byæ zwil¿ona okreœlon¹ iloœci¹ wody i równomiernie

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoœæ mieszanki kruszywa jest wy¿sza od optymalnej

0 10%  jej wartoœci, mieszankê nale¿y osuszyæ.

WskaŸnik zagêszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaæ przyjêtemu poziomowi wskaŸnika noœnoœci podbudowy wg tablicy 1 , lp. 11.

Odcinek próbny

Je¿eli w SST przewidziano koniecznoœæ wykonania odcinka próbnego, to co

najmniej na 3 dni przed rozpoczêciem robót, Wykonawca powinien wykonaæ odcinek

próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzêt budowlany do mieszania, rozk³adania i zagêszczania kruszywa

jest w³aœciwy,

- okreœlenia gruboœci warstwy materia³u w stanie luŸnym, koniecznej do uzyskania wymaganej

gruboœci warstwy po zagêszczeniu,

- okreœlenia liczby przejœæ sprzêtu zagêszczaj¹cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaŸnika zagêszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u¿yæ takich materia³ów oraz sprzêtu

do mieszania, rozk³adania i zagêszczania, jakie bêd¹ stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiæ 0d 400 do 800 m2.

Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u³o¿eniem nastêpnej warstwy, powinna byæ

utrzymywana w dobrym stanie. Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywa³, za zgod¹

In¿yniera, gotow¹ podbudowê do ruchu budowlanego, to jest obowi¹zany naprawiæ

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik³ych z

niew³aœciwego utrzymania podbudowy obci¹¿a Wykonawcê robót.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi w celu

akceptacji materia³ów. Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci okreœlone

w pkt 2.3 niniejszej OST

Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ przy budowie podbudowy i nawierzchni z kruszyw

stabilizowanvch mechanicznie

Czêstotliwoœæ badañ

L.p.

Wyszczególnienie badañ

| Minimalna liczba badañ na dziennej dzia³ce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajaca na jedno badanie (m2) |
| --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki |
| 2 | Wilgotnoœæ mieszanki | 1 | 1000 |
| 3 | Zagêszczenie warstwy | 10 próbek na 10000 m2 |
| 4 | Badanie w³aœciwoœci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 |

dla ka¿dej partii kruszywa i przy

ka¿dej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno byæ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Próbki nale¿y pobieraæ w sposób losowy, z roz³o¿onej warstwy, przed jej zagêszczeniem.

Wyniki badañ powinny byæ na bie¿¹co przekazywane In¿ynierowi.

Wilgotnoœæ mieszanki powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej, okreœlonej

wed³ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj¹ +10%  -20%.

Wilgotnoœæ nale¿y okreœliæ wed³ug PN-B-06714- 17 [5].

Zagêszczenie ka¿dej warstwy powinno odbywaæ siê a¿ do osi¹gniêcia wymaganego

wskaŸnika zagêszczenia.

Zagêszczenie podbudowy i nawierzchni nale¿y sprawdzaæ wed³ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo¿liwe ze wzglêdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolê zagêszczenia nale¿y oprzeæ na metodzie obci¹¿eñ p³ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni¿ raz na 5000 m2 , lub wed³ug zaleceñ In¿yniera.

Zagêszczenie podbudowy i nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nale¿y uznaæ za prawid³owe, gdy stosunek wtórnego modu³u E2, do pierwotnego modu³u odkszta³cenia E1 jest nie wiêkszy

od 2,2 dla ka¿dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2  <  2,2

E1

Badania kruszywa powinny obejmowaæ ocenê wszystkich w³aœciwoœci okreœlonych

w pkt2.3.2.

Próbki do badañ pe³nych powinny byæ pobierane przez Wykonawcê w sposób

losowy w obecnoœci In¿yniera.

Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni podano w tablicy3.

Tablica 3. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

L.p.

Wyszczególnienie badañ

| i pomiarów | Minimalna czêstotliwoœæ pomiarów |
| --- | --- |
| 1 | Szerokoœæ podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | w sposób ci¹g³y planografem albo co 20 m ³at¹ na ka¿dym pasie ruchu |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | co 100 m |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie*) | co 100 m |
| 7 | Gruboœæ podbudowy |

Podczas budowy:

w 3 punktach na ka¿dej dzia³ce roboczej,

³¹cznie rzadziej ni¿ raz na 400m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na

2000 m2

8

Noœnoœæ podbudowy i nawierzchni:

- modu³ odkszta³cenia

- ugiêcie sprê¿yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka¿de 1000 m

co najmniej w 5 punktach na ka¿de 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towania osi w planie nale¿y

wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych.

Szerokoœæ podbudowy

Szerokoœæ podbudowy nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej

ni¿ +10 cm, -5 cm..

Na jezdniach bez krawê¿ników szerokoœæ podbudowy powinna byæ wiêksza od

szerokoœci warstwy wy¿ej le¿¹cej o co najmniej 25 cm lub o wartoœæ wskazan¹ w dokumentacji projektowej.

Równoœæ podbudowy i nawierzchni

Nierównoœci pod³u¿ne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierównoœci poprzeczne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹.

Nierównoœci podbudowy nie mog¹ przekraczaæ:

- 10 mm dla nawierzchni

- 20 mm dla podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹  + 0,5 %.

Rzêdne wysokoœciowe podbudowy i nawierzcni

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi podbudowy i rzêdnymi  projektowanymi nie powinny przekraczaæ + 1 cm, -2 cm.

Ukszta³towanie osi podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Oœ podbudowy w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿  + 5 cm.

Gruboœæ nawierzchni i podbudowy

Gruboœæ podbudowy nie mo¿e siê ró¿niæ od gruboœci projektowanej o wiêcej ni¿:

- dla nawierzchni + 10%,

- dla podbudowy + 10%,  - 15%.

Noœnoœæ podbudowy i nawierzchni

- modu³ odkszta³cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byæ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiêcie sprê¿yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byæ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy i nawierzchni

| Podbudowa | Wymagane cechy podbudowy |
| --- | --- |

z kruszywa o wskaŸniku

Wnos nie mniejszym

WskaŸnik zagêszczenia Is nie mniejszy

ni¿

Maksymalne ugiêcie

sprê¿yste pod ko³em, mm

Minimalny modu³ odkszta³

cenia mierzony p³yt¹ o

| œrednicy 30 cm, MPa |
| --- |
| ni¿, % |
| 40 kN | 50 kN |

od pierwszego

obci¹¿enia E1

od drugiego

| obci¹¿enia E2 |
| --- |
| 60 | 1,0 | 1,40 | 1,60 | 60 | 120 |
| 80 | 1,0 | 1,25 | 1,40 | 80 | 140 |
| 120 | 1,03 | 1,10 | 1,20 | 100 | 180 |

Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i nawierzchni

Niew³aœciwe cechy geometryczne podbudowy i nawierzchni

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia od

okreœlonych w punkcie 6.4 powinny byæ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do

g³êbokoœci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagêszczone. Dodanie nowego

materia³u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Je¿eli szerokoœæ podbudowy jest mniejsza od szerokoœci projektowanej o wiêcej

ni¿ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy¿ej le¿¹cym, to Wykonawca powinien na

w³asny koszt poszerzyæ podbudowê przez spulchnienie warstwy na pe³n¹ gruboœæ do po³owy szerokoœci pasa ruchu, do³o¿enie materia³u i powtórne zagêszczenie.

Niew³aœciwa gruboœæ podbudowy i nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem gruboœci. Wykonawca

wykona naprawê podbudowy Powierzchnie powinny byæ naprawione przez spulchnienie

lub wybranie warstwy na odpowiedni¹ g³êbokoœæ, zgodnie z decyzj¹ In¿yniera, uzupe³nione

nowym materia³em o odpowiednich w³aœciwoœciach, wyrównane i ponownie zagêszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na w³asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi

ponowny pomiar i ocena gruboœci warstwy, wed³ug wy¿ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niew³aœciwa noœnoœæ podbudowy i nawierzchni

Je¿eli noœnoœæ podbudowy bêdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona

wszelkie roboty niezbêdne do zapewnienia wymaganej noœnoœci, zalecone przez In¿yniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani¿enie noœnoœci podbudowy wynik³o z niew³aœciwego wykonania robót przez Wykonawcê podbudowy

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2  (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa ³amanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gruboœci 10 cm -zjazdy  i 15 cm jezdni:

Ulica Mickiewicza - jezdnia    - 616,00 m2

- zjazdy    -   99,43 m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie i ewentualn¹ naprawê pod³o¿a,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept¹,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roz³o¿enie mieszanki,

- zagêszczenie roz³o¿onej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych okreœlonych w specyfikacji

technicznej ,

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.