SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tytuł:    Przebudowa dróg gminnych

Inwestor: Gmina Tarnówka ul. Zwycięstwa 2; 77-416 Tarnówka

Spis zawartości programu.

1 .Część opisowa.  2. przedmiar robót

Okonek - wrzesień 2019

CZĘŚĆ OPISOWA

Do wykonanie prac budowlanych branży drogowej na - przebudowę dróg gminnych

-	dz. nr 17; 43 Annopole

-	dz. nr 78 Ptusza

-	dz. nr 76/1 Ptusza

1.	Przedmiot i zakres opracowania

Przebudowa dróg gminnych .

2.	Drogi w planie

Istniejąca odcinki dróg o nawierzchni gruntowej , zniekształcony przekrój geometryczny, /liczne koleiny i zagłębienia/ podłoże niestabilne. Stan dróg uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdów .

3.  Cel i sposób realizacji

3.1	Przebudowa drogi - dz.nr. 17; 43 Annopole

-	wykonanie koryta z odwozem ziemi do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora ,

-	profilowanie i zagęszczanie podłoża

-	wbudowanie geowłókniny szerokości 4 m ,

Minimalne wymagania do geowłókniny :

-	wytrzymałość na rozciąganie - 9 kN/m

-	wytrzymałość na przebicie dynamiczne (stożkiem) - mm <27

-	wytrzymałość na przebicie statyczne   - kN 1.250

-	przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej m/s 5510-3

-	ciężar powierzchniowy 135 g/m2

-	dowóz gruzu betonowo- ceglanego 0-63mm, wykonanie podbudowy, gr. warstwy 15 cm, /grubość warstwy po zagęszczeniu/,

-	profilowanie,

-	zagęszczenie - wałowanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 ,

-	przysypanie podbudowy gruzowej gruntem rodzimym gr około 1 cm

-	spadki poprzeczne 3-5 %,

-	szerokość drogi 4,0 m,

-	poszerzenie zjazdu na drogę asfaltową 60 m2

-	długość przebudowanej drogi 450 m

3.2	Przebudowa drogi - dz.nr. 78 Ptusza

-	niwelacja skarpy z odwozem ziemi do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora ,

-	mechaniczne wykonanie koryta /materiał z koryta do dalszego wbudowania w pobocza i odcinek drogi do tamy/

-	profilowanie i zagęszczanie podłoża

-	dowóz gruzu betonowo- ceglanego 0-63mm, wykonanie podbudowy, gr. warstwy 15 cm, /grubość warstwy po zagęszczeniu/,

-	profilowanie,

-	zagęszczenie - wałowanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 ,

-	przysypanie podbudowy gruzowej pospółką drogową / lub materiałem drobnym z pod kruszarki z gruzu betonowego//gr około 1,5 cm

-	spadki poprzeczne 3-5 %,

-	szerokość drogi 4,0 m,

-	poszerzenie zjazdów i wjazdów na posesje około 200 m2

-	wbudowanie materiału z odzysku 550 m2/ pobocza i odcinek drogi zjazd do tamy/

-	długość przebudowanej drogi 250 m ,

-	odcinek drogi na stoku konieczność odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni ,

-	uwaga w nawierzchni drogi znajdują się czynne zasuwy wodne

3.3   Przebudowa drogi - dz.nr. 76/1 Ptusza

-	wykonanie koryta /część/ i dołów chłonnych z odwozem ziemi do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora ,

-	mechaniczne wykonanie koryta ,

-	profilowanie i zagęszczanie podłoża

-	dowóz gruzu betonowo- ceglanego 0-63mm, wykonanie podbudowy, gr. warstwy 15 cm, /grubość warstwy po zagęszczeniu/,

-	profilowanie,

-	zagęszczenie - wałowanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 ,

-	przysypanie podbudowy gruzowej pospółką drogową gr około 1,5 cm

-	spadki poprzeczne 3-5 %,

-	szerokość drogi 4,0 m,

-	długość przebudowanej drogi 1100 m ,

4.    Wymagania odbiorowe robot remontowych

Wykonawcza zobowiązany będzie przed rozpoczęciem prac drogowych dostarczyć:

-	oświadczenie pisemne     lub inny dokument  o  zastosowaniu gruzu bez domieszki materiałów niebezpiecznych.

-	deklarację techniczną na geowłókninę

Dostarczone materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji przedstawiciela Zamawiającego .

Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu prac drogowych a przed odbiorem dostarczyć zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego :

-	protokoły sprawdzające grubości warstw 1 punkt na każde rozpoczęte 100 mb utwardzeń,   / tolerancja +/- 1 cm średnia nie mniejsza niż projektowana /,

-	protokół bilansu wykonanych prac - km, m2, m,

-