D-05.03.05/A	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

1.2.	Zakres robót objętych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią podstawę do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy wiążącej ścisłej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm o łącznej powierzchni 1572,0 m2

1.3. 	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.3.

1.4. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.1. Rodzaje stosowanych materiałów

Do wykonania betonu asfaltowego na warstwę podbudowy należy stosować następujące materiały:

- asfalt drogowy,

- kruszywo łamane,

- wypełniacz wapienny,

- środek adhezyjny.

2.2 Asfalt Drogowy

Należy stosować asfalt drogowy rodzaju D50 wg PN-65/C-96170. Dla każdej dostawy (cysterny) wymagana jest deklaracja zgodności z PN-65/C-96170. Nie zezwala się na mieszanie asfaltów z różnych rafinerii. Wymagania szczegółowe dotyczące asfaltu podano w tablicy 1 w ST D-04.07.01/A, punkt 2.2.

2.3. Kruszywo łamane

- Należy stosować kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996. Grysy powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2 w ST D-04.07.01/A punkt 2.3. Piaski łamane powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 w ST D-04.07.01/A, punkt 2.3.

- 2.4. Wypełniacz

- Należy stosować wypełniacz podstawowy odpowiadający wymaganiom podanym w tablicy 2 w ST D-04.07.01/A, punkt 2.5.

- 2.5. Środek adhezyjny

- Należy stosować środek adhezyjny posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM i deklarację zgodności. Do betonu asfaltowego na warstwę  wiążącą należy zawsze stosować co najmniej minimalną ilość środka adhezyjnego według wskazań producenta niezależnie od wyników badań przyczepności asfaltu do kruszywa.

3. 	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

3.1. 	Wytwórnia mieszanki bitumicznej ( WMB )

Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia automatycznego sterowania produkcją, system automatycznego wydruku przebiegu produkcji oraz w izolowany termicznie zasobnik do czasowego magazynowania mieszanki. Układy dozowania kruszyw, wypełniacza, destruktu oraz asfaltu i dodatków powinny posiadać świadectwo stanu technicznego wydane przez uprawnioną instytucje. Świadectwo wymaga odnowienia co najmniej raz w roku. Parametry pracy WMB powinny spełniać następujące wymagania:

- dokładność dozowania składników (jako % w stosunku do masy składnika) – dla kruszywa – 2,0%; dla wypełniacza – 1.0%; dla asfaltu i dodatków – 0,3%,

- dokładność pomiaru temperatury – 5 °C,

- zdolność utrzymania temperatury wytworzonej mieszanki w granicach 140-180 °C,

- wilgotność kruszywa po przejściu przez suszarkę – najwyżej 0,5%.

Wytwórnia powinna być wyposażona w sprawnie działający układ odpylania, umożliwiający dodawanie wychwyconych pyłów do mieszanki mineralno – asfaltowej. Zawartość pyłów w gazach odlotowych nie może przekraczać 20 mg/m3

Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez właściwe organy administracji  państwowej (np. inspekcję sanitarną ,władze ochrony środowiska).

3.2. 	Układarka

Wykonawca powinien posiadać  układarkę z elektronicznym sterowaniem grubości układanej warstwy;  układarka  z możliwością płynnej zmiany szerokości pracy do 6 m. Stół układarki powinien być podgrzewany oraz posiadać płynną regulację częstotliwości i amplitudy wibracji deski oraz regulację parametrów pracy ubijaków. Systemy sterowania muszą zapewnić możliwość stałej prędkości poruszania się układarki w zakresie od 1 m/min. do 50 m/min. Układarka powinna mieć możliwość układania w jednym przejściu warstwy o grubości od 4 cm do 15 cm. Deska układarki powinna być wyposażona w elementy formujące krawędź układanej warstwy w skos o nachyleniu 1:1.

3.3. 	Sprzęt  zagęszczający

Do zagęszczania mieszanki Wykonawca powinien stosować następujący sprzęt:

- walce statyczne gładkie; ciężar całkowity walca co najmniej 9 ton, nacisk jednostkowy około 30 kg/cm,

- walce wibracyjne; ciężar całkowity walca powyżej 9 ton; parametry wibracji :amplituda - około 1 mm,  częstotliwość - około 40 Hz,

- walce ogumione o regulowanym ciśnieniu w oponach; ciężar walca ogumionego od 10 do 20 ton - w zależności od balastu, nacisk przenoszony przez jedno koło około 1,5 tony

- wibracyjne zagęszczarki płytowe - do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych; statyczny nacisk zagęszczarki nie mniejszy niż 0,016 MPa

3.4. 	Sprzęt do obcinania pionowych krawędzi oraz frezowania lokalnych nierówności

Do obcinania pionowych krawędzi oraz do frezowania lokalnych nierówności mogą być wykorzystane samodzielne narzędzia (piły, frezarki) lub osprzęt na specjalistycznym pojeździe.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Transport powinien się odbywać w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie transportowanej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz dróg publicznych po których będzie odbywał się transport mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszanka mineralno-asfaltowa będzie przewożona samochodami samowyładowczymi pod przykryciem plandekami. Wykonawca wykona pomosty do skrapiania skrzyń samochodów emulsją oraz do rolowania plandek. Transport powinien być takiej ładowności i tak zorganizowany, aby nie dopuścić do spadków temperatury przewożonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania, poniżej 10% temperatury wyjściowej. Samochody z wyciekami oleju, niedopasowane do układarki, lub z układem zawieszenia powodującym segregację mieszanki będą natychmiast wycofane przez Wykonawcę.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. 	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej i wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. W projekcie składu podana będzie recepta robocza.

5.2. 	Projektowanie betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i orientacyjne zawartości asfaltu

| Wymiar oczek sit #, mm | Krzywa graniczna betonu asfaltowego 0/12.8 warstwy wiążącej |
| --- | --- |
| 12,8 | - 100 |
| 9,6 | - 70-100 |
| 8,0 | - 62-94 |
| 6,3 | - 56-87 |
| 4,0 | - 45-76 |
| 2,0 | - 35-64 |
| 0,85 | - 26-50 |
| 0,42 | - 20-39 |
| 0,30 | - 17-33 |
| 0,18 | - 13-24 |
| 0,075 | - 7-11 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, %, | 5,0 - 6,5 |

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych według metody Marshalla i badania pełzania statycznego. Zaprojektowany beton asfaltowy powinien spełniać wymagania zawarte w tablicy 2 od punktu 1 do punktu 6. Warstwa wiążąca wykonana z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania zawarte w tablicy 2 od punktu 7 do 10.

Tablica 2. Wymagania wobec warstwy wiążącej na drodze głównej z betonu asfaltowego 0/12,8

| Lp. | Właściwość | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej określone na próbkach Marshalla zagęszczonych 2x75 uderzeń, |  |  |
| 1 | Zawartość wolnych przestrzeni, % v/v | 4,5 – 8 |
| 2 | Zawartość wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem, %, v/v | 65 – 75 |
| 3 | Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej,%, min | 13 |
| 4 | Stabilność wg Marshalla , kN, nie mniej niż | 11 |
| 5 | Odkształcenie wg Marshalla, mm | 2 – 4 |
| 6 | Moduł sztywności w pełzaniu statycznym wg Zeszytu 48 IBDiM, MPa, nie mniej niż | 16 |
| Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej określone na próbkach pobranych z gotowej nawierzchni |  |  |
| 7 | Maksymalna głębokość koleiny, mm, wg BS 598, part 110, T=60C | 7 |
| 8 | Prędkość przyrostu koleiny, mm/h, wg BS 598, part 110, T=60C | 4 |
| 9 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, określany jako % gęstości pozornej z badania Marshalla, co najmniej: - Dla pojedynczego odwiertu - Dla działki dziennej | 96 98 |
| 10 | Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni, %, | 5-9 |

5.3.	Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Składniki powinny być dozowane wagowo zgodnie z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników powinna wynosić jedną działkę elementarną wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  ±2% w stosunku do masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić dla asfaltu D50 od 145°C do 165°C.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosić dla asfaltu D50 od 130°C do 165°C.

5.4. 	Przygotowanie podłoża (połączenie międzywarstwowe)

Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego stanowi warstwa podbudowy z betonu asfaltowego. Czystą i suchą podbudowę należy skropić emulsję asfaltową, kationową, szybkorozpadową. Należy unikać stosowania nadmiaru emulsji. Miejsca, w których stwierdzono nadmiar emulsji będą oczyszczone na koszt Wykonawcy. Układanie warstwy wiążącej można rozpocząć po stwierdzeniu, że nastąpił rozpad emulsji i odparowała woda.

Nierówności warstwy podbudowy nie powinny przekraczać 9 mm.

5.5.	 Warunki atmosferyczne prowadzenia robót

Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się, gdy podłoże jest suche i wolne od stojącej wody lub lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna być wyższa od 0°C. Zabrania się układania mieszanek w czasie opadów deszczu oraz silnego wiatru (n > 35 km/godz).

Prowadzenie robót w okresie od 15 listopada  do 15 kwietnia  wymaga zgody Inspektora Nadzoru

5.7.	Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie warstwy podbudowy powinno się odbywać w odniesieniu do  systemu linek prowadzących biegnących po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysokościowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niż co 10 m.

5.8. 	Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podaje technologię prowadzenia robót od przygotowania podłoża pod względem czystości, przygotowania geodezyjnego, przygotowania formalnoprawnego, przez organizację pracy WMB po skład zespołu układającego na drodze i schemat pracy walców. Opis metody wykonania powinien zawierać dane techniczne o sprzęcie, sposobie organizacji pracy oraz informacje o składzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową w sposób ciągły, bez postojów układarki. Minimalna temperatura mieszanki wysypywanej z wywrotki do kosza układarki powinna być wyższa od 140°C. Zaleca się układanie warstwy na całą szerokość lub dwoma rozściełaczami poruszającymi się równolegle jeden za drugim w odstępie maksymalnym do 50 m (powstaje gorący szew roboczy). Nie dopuszcza się tworzenia zimnego szwa roboczego. Szczególnej staranności wymaga prawidłowe zagęszczenie i nadanie jednakowego wyglądu mieszance w obrębie połączenia roboczego (szwu). Wyjątkowo w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość ręcznego układania mieszanki.

Powierzchnie urządzeń obcych jak krawężniki, studzienki itp., powinny być  przesmarowane emulsją asfaltową, taką samą jak stosowana do wykonania warstwy sczepnej.

Natychmiast po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. Minimalna temperatura zagęszczanej mieszanki (mierzona bezpośrednio za stołem układarki) nie powinna być niższa od 125°C. Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania oraz praktycznymi zasadami, takimi jak:

- walce powinny dochodzić jak najbliżej układarki,

- walce wibracyjne nie mogą powodować miażdżenia ziaren,

- zagęszczanie należy rozpoczynać od połączeń ( szwów ) i od niższej krawędzi ,

- manewry zmiany kierunku ruchu walców powinny się odbywać na zagęszczonej warstwie,

- zabroniony jest postój walców na zagęszczonej warstwie o temperaturze powyżej 80°C.

Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym jej przekroju.

Układanie powinno być tak zorganizowane, aby ograniczyć ilość szwów poprzecznych (połączenia działek dziennych) oraz szwów podłużnych. Zagęszczenie i połączenie mieszanki bitumicznej w rejonie szwu powinno spełniać wymagania takie same jak dla pozostałej nawierzchni. Szwy poprzeczne kolejno następujących po sobie warstw bitumicznych powinny być przesunięte o co najmniej 1 m.

Powierzchnia szwów poprzecznych wykonywanych na zimno powinna być pionowa, uzyskana przez nacięcie piłą oraz przesmarowana odpowiednim rodzajem emulsji przed układaniem przyległego pasa.

Układanie warstw asfaltowych należy tak zaplanować, aby kolejne gorące szwy podłużne były przesunięte względem siebie o co najmniej 30 cm i aby w warstwie ścieralnej nie wypadły one pod śladem kół.

W przypadku technologicznych postojów rozściełacza należy wykonać poprzeczny szew roboczy gdy czas postoju przekracza 20 minut.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zgodnie z punktem 2 i przedstawić ich wyniki Inspektorowi

Dostarczany materiał powinien posiadać odpowiednie świadectwo jakości stwierdzające zgodność jego cech z wymaganiami podanymi w rozdziale 2. Dodatkowo wykonawca wykona badania sprawdzające właściwości materiałów dla każdej dostawy kruszywa, wypełniacza i lepiszcza na próbkach reprezentatywnych, w następującym minimalnym zakresie:

- Kruszywo

- analiza sitowa,

- zanieczyszczenia obce.

- Wypełniacz

- uziarnienie,

- wilgotność.

- Asfalt

- penetracja w temperaturze 25 oC,

- temperatura mięknienia wg P i K.

Na wniosek Inspektora Nadzoru  oraz w przypadkach wątpliwych  należy wykonać   pełne badania danego materiału , zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziale 2.

6.2. 	Badania w czasie produkcji i wbudowywania betonu asfaltowego

W czasie produkcji i wbudowywania betonu asfaltowego należy kontrolować:

- Skład betonu asfaltowego poprzez wykonanie ekstrakcji. Ekstrakcję mieszanki należy wykonywać minimum raz dziennie przy produkcji wytwórni do 500 Mg i dwa razy dziennie przy produkcji powyżej 500 Mg. Masa próbki powinna wynosić około 1 kg. Próbkę należy pobierać za rozściełaczem około 1 do 1,5 m od krawędzi układanej warstwy. Skład powinien być zgodny z receptą. Tolerancja zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej pod względem składu zaprojektowanego powinna być zawarta w następujących granicach:

Zawartość asfaltu 								+/- 0,3 %,

Zawartość frakcji poniżej sita 0,075 mm 					+/- 1,5 %,

Zawartość frakcji przechodzących przez sito 2,mm 				+/- 2,0 %,

Zawartość frakcji większych od 2 mm 						+/- 4,0 %.

Tolerancje należy sprawdzać na każdym sicie.

- Badanie Marshalla dla pomiaru stabilności i odkształcenia mieszanki wg BN-70/8931-09, określenia gęstości pozornej oraz proporcji objętościowych betonu asfaltowego, należy wykonywać z częstotliwością taką samą jak skład i z mieszanki pobranej w taki sam sposób jak w punkcie 1. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

- Badanie modułu sztywności wykonuje się przy zatwierdzeniu recepty roboczej oraz jeden raz na jeden kilometr. Badanie wykonuje się na mieszance mineralno–asfaltowej pobranej tak jak w punkcie 1. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

- Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być mierzona w sposób ciągły w WMB. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być mierzona dla każdego pojazdu podczas załadunku i w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

- Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej należy oceniać wizualnie podczas jej produkcji, załadunku, rozładunku oraz wbudowywania.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz tolerancje wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz tolerancja wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów | Dopuszczalne tolerancje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość warstwy | 10 razy na odcinku długości 1 km | 5 cm |
| 2. | Równość warstwy | 10 razy na odcinku długości 1 km | < 6 mm |
| 3. | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku długości 1 km | 0,5 % |
| 4. | Rzędne wysokościowe warstwy | 10 razy na odcinku długości 1 km, w osi i na krawędziach | 10 mm |
| 5. | Ukształtowanie osi w planie | W charakterystycznych punktach | 5 cm |
| 6. | Krawędź i obramowanie warstwy | Cała długość |  |
| 7. | Złącza (szwy) podłużne i poprzeczne | Cała długość |  |
| 8. | Wygląd warstwy | Ocena ciągła |  |
| 9. | Zagęszczenie warstwy | 2 punkty na każdej działce dziennej i nie rzadziej niż po jednym punkcie na każde 1000 m2 |  |
| 10. | Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie |  |  |
| 11. | Grubość warstwy |  | 10% |
| 12. | Odporność na koleinowanie | 2 próbki z 1 km |  |

Grubość, zagęszczenie oraz zawartość wolnych przestrzeni warstwy

Kontrolę grubości, zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni ułożonej warstwy przeprowadza się na próbkach średnicy 100 mm wyciętych z ułożonej warstwy w dwóch losowo wybranych punktach. W każdym punkcie odwierca się dwie próbki. Dopuszcza się tolerancję dla średniej grubości warstwy 10% jej projektowej grubości.

Brakującą grubość warstwy wiążącej Wykonawca uzupełni na swój koszt wyżej leżącą warstwą ścieralną.

Zagęszczenie oraz zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z tablicą 2.

Odporność na koleinowanie

Badanie wykonuje się na próbkach o średnicy 200 mm wyciętych z ułożonej warstwy. Należy pobrać co najmniej dwie próbki z jednego kilometra ułożonej warstwy. Wyniki badania powinny być zgodne z tablicą 2.

6.4. Postępowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spełniające wymagań rozdziału 6 Kontrola Jakości Robót, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  o grubości 3 cm zgodnie z Dokumentacją techniczną , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR WARSTWY

Ogólne wymagania dotyczące odbioru warstwy podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy są zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i ewentualnie innych szczegółowych poleceń Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena 1 m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów i produkcję mieszanki,

- dostarczenie i odwiezienie sprzętu,

- opracowanie recepty i wykonanie odcinka próbnego,

- przygotowanie podłoża i wykonanie połączenia międzywarstwowego,

- transport mieszanki z wytwórni do układarki,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

- posmarowanie urządzeń obcych,

- Obcięcie i posmarowanie krawędzi,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych oraz geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN- B - 11112:1997	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B – 11113:1997	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-61/S-96504		Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

- BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni Planografem i łatą.

- PN-67/S-04001		Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

- BN-70/8931-09	Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilności i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.

- PN-74/S-96022 	Drogi samochodowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.