###### D-08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania krawężników.

## 1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej W zakres robót wchodzi wykonanie krawężników w tym:

ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30x100 cm (na łukach 15x30x50 cm) na ławie betonowej B15 z oporem  0,045 m3 /mb  na podsypce cementowo- piaskowej –  425,0m

## 1.4. Określenia podstawowe

## 1.4.1.	Krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych i wyspy kierujące od jezdni.

## 1.4.2.	Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.

## 1.4.3.	Opór –wystająca część ławy betonowej, przejmująca poziome siły działające na krawężnik.

## 1.4.4.	Podsypka – warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej układana na ławie, bezpośrednio pod krawężnikiem.

## Pozostałe określenia

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, punkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt. 2.

## 2.2. Stosowane materiały

Do ustawiania krawężników stosujemy następujące materiały:

- krawężniki betonowe,

- beton (do ławy fundamentowej),

- podsypka cementowo-piaskowa,

- zaprawa cementowo-piaskowa,

- masa zalewowa.

## 2.3. Krawężniki betonowe

Należy użyć krawężników ulicznych „U” prostokątnych ściętych rodzaju „a”, typu średniego 15x30x75/ 100, gatunku „G1”, spełniających wymagania norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Krawężniki powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:

- klasa nie niższa niż B 30 ,

- nasiąkliwość nie większa niż 4%,

- wodoszczelność co najmniej W2,

- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości  nie większa niż 3 mm,

- mrozoodporność nie niższa niż F 150:

- pęknięcia - niedopuszczalne,

- ubytek masy – nie więcej niż 5%,

- spadek wytrzymałości – nie więcej niż 20%.

Wykonane krawężniki powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

- nośność 31 kN (siła potrzebna do złamania krawężnika według BN-80/6775-03/04),

- powierzchnie górne krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta,

- na powierzchniach bocznych i dolnych dopuszcza się wady jak dla gatunku 1,

- krawędzie proste i równe,

- dopuszczalne odchyłki wymiarów:

- dla wysokości   3 mm,

- dla szerokości i długości  8 mm.

Krawężniki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM. Producent krawężników w świadectwie zgodności zapewni 5-letnią gwarancję na dostarczane materiały. Dla każdej dostarczonej partii krawężników Producent przedstawi świadectwo zgodności z Aprobatą Techniczną. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021.

- W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru  może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań .

## 2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin

- Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701:1997 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701:1997 i z piasku wg PN-B-06711.

Zaprawa powinna mieć konsystencję umożliwiającą wypełnienie szczeliny powstałej na połączeniu dwóch krawężników.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niż 10 MPa, po 28 dniach nie mniejszą niż 14 MPa.

Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20 MPa. Dylatacje co 50 m (w miejscach styku krawężników) powinny być wypełnione masa zalewową zgodnie z punktem 2.6.

## 2.5. Beton do ławy fundamentowej

- Krawężniki powinny być posadowione na ławie z oporem wykonanej z betonu klasy B15 według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć:

- cementu portlandzkiego, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego, marki co najmniej 32,5 wg PN-B-19701:1997,

- kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną zagęszczalność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających aprobatę techniczną IBDiM.

## 2.6. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych

- Asfaltowa masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-24005 i posiadać aprobatę techniczną.

## 2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

- Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.

- Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

- Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem z innymi kruszywami.

# 3. SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3.

Do wykonania robót należy wykorzystywać następujący sprzęt:

- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażone w urządzenia do wagowego dozowania składników,

- betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej,

- wibratory lub płyty wibracyjne - do zagęszczania podłoża i ław podkrawężnikowych.

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę powinny być wykonane ręcznie                    lub lekkim sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora. Pozostałe roboty powinny być wykonywane ręcznie.

# 4. TRANSPORT

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 4.

- Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z normą 
BN-88/6775-03/01.

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Wymagania ogólne

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 5.

## 5.2. Przygotowanie podłoża

Koryto pod ławę należy wykonać o wymiarach umożliwiających ustawienie szalunku. Dno wykonanego wykopu powinno być wyrównane, z odpowiednim spadkiem podłużnym zgodnym z Rysunkami i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,97.

## 5.3. Wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawężnika

W wykonywanym wykopie pod ławę betonową i krawężnik należy, zgodnie z rzędnymi wysokościowymi i wymiarami w planie na podstawie Rysunków, ustawić szalunki z desek grubości 25-32 mm, dla wykonania w nich ławy. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251.Układaną mieszankę betonową należy zagęszczać ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi. Dylatacje powinny być wykonane co 50 m i wypełnione masą zalewową wg punktu 2.6.

## 5.4. Ustawienie krawężników

Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 3-5 cm i przy linkach prowadzących ustawić krawężniki betonowe do wymaganych rzędnych wysokościowych. Linka prowadząca powinna być rozpięta na szpilkach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 15 m.

Na łukach należy wbudowywać krawężniki połówkowe lub specjalnie docięte.

Szerokość spoin na złączach krawężników nie powinna być większa od 1 cm. Spoiny po dokładnym oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko powierzchnię styków.

Po ustawieniu krawężników należy założyć szalunki z desek i wykonać opór z betonu B-20. Wysokość oporu powinna wynosić 10 cm.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania krawężników:

- sprawdzenie kształtu i wymiarów, zgodnie tablicą z 1,

- sprawdzenie uszkodzeń, zgodnie z tablicą 1,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2.

Wszystkie badania należy wykonać dla 3 losowo wybranych krawężników z każdej partii o wielkości do 1000 sztuk. Badania te należy powtórzyć po każdej zmianie źródła dostaw, w przypadkach gdy wątpliwa jest jakość dostarczanych krawężników oraz na wniosek Inżyniera.

Badania pozostałych materiałów należy przeprowadzić zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia krawężników

| lp. | Cecha | Wartość | Tolerancje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość „l” | 100 cm | 8 mm |
| 2 | Szerokość „b” | 20 cm | 3 mm |
| 3 | Wysokość „h” | 30 cm | 3 mm |
| 4 | Skos „c” | 3  7 cm | 3 mm |
| 5 | Skos „d” | 12  15 cm | 3 mm |
| 6 | Wklęsłość lub wypukłość powierzchni |  | 2 mm |
| 7 | Szczerby i uszkodzenia: - na powierzchniach górnych i skosach, - na innych powierzchniach: - maksymalna liczna uszkodzeń, - długość uszkodzeń, - głębokość uszkodzeń, |  | niedopuszczalne 2 20 mm 6 mm |

Rysunek 1. Szkic przekroju poprzecznego krawężnika

## 6.3. Badania w czasie wykonywania robót

## 6.3.1. Sprawdzenie koryta

Należy sprawdzić wymiary geometryczne koryta w 2 punktach na każde 100 mb. Tolerancje wymiarów wykonanego koryta wynoszą:

- dla wysokości +1 cm, -3 cm,

- dla szerokości  20% wymiaru projektowanego.

Zagęszczenie należy sprawdzać co 300 mb wykonanego koryta.

## 6.3.2. Badania ław betonowych

Wytrzymałość betonu należy zbadać na 3 próbkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej ławy. Cechy geometryczne ławy należy sprawdzać:

- prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w planie),

- wysokość i szerokość ławy 						2 razy na 100 m,

- równość górnej powierzchni ławy					2 razy na 100 m,

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku w planie i profilu 	co 100 m.

Dopuszczalne odchyłki od wielkości projektowanych wynoszą:

- dla wysokości ławy 				10%,

- dla szerokości ławy 				10%,

- równość górnej powierzchni ławy		prześwit 1 cm pod łatą 3-metrową,

- profil górnej powierzchni 				1 cm,

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku	2 cm.

## 6.3.3. Badania krawężników

Ustawienie krawężników należy sprawdzać:

- wysokość posadowienia krawężników	1 raz na 100 mb,

- odchylenie linii krawężników w planie	1 raz na 100 mb,

- równość górnej powierzchni krawężników	2 ,razy na 100 mb,

- dokładność wypełnienia spoin 		(sprawdzenie 1 raz na 100 m),

- kontrolę wizualną wbudowanych krawężników pod kątem nierówności i ich uszkodzeń.

Dopuszczalne odchyłki od wielkości projektowanych wynoszą:

- wysokość 				1 cm,

- równość górnej powierzchni	1 cm (pod 3 metrową łatą brukarską),

- usytuowania w planie 		5 cm (bez widocznych nierówności w linii prostej 							i załamań na łukach).

Wypełnienie spoin badamy poprzez wydłubanie zaprawy z części spoiny na połowę jej głębokości, wypełnienie powinno być całkowite.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez Wykonawcę rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inżynierowi w trakcie odbiorów, bądź na jego życzenie.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest 1 mb(jeden metr bieżący)  ułożonego krawężnika na ławie betonowej z oporem  i podsypce cementowo-piaskowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją techniczną  ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania  dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena za 1 mb wykonanego krawężnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie ławy betonowej z zapleczem

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- dowóz  materiałów,

- profilowanie,

- zagęszczenia,

- dowiezienie i odwiezienie sprzętu.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. BN-80/6775-03/01	Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.	Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania.

2. BN-80/6775-03/03	Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.	Płyty chodnikowe.

3. BN-80/6775-03/04	Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.	Krawężniki i obrzeża.

4. PN-B-19701:1997 	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 	zgodności.

5. BN-88/B-6731-08	Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

7. PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

8. PN-B-04111	Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

9. PN-B-24005	Asfaltowa masa zalewowa.