# D-10.07.01.

# PRZEPUSTY   Z  RUR   BETONOWYCH

# WYKONANIE   MURKÓW  CZOŁOWYCH

# 1.  WSTĘP

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustu pod drogą  w ramach zadania pn.:

## Przebudowa dróg wewnętrznych osiedlowych wraz z parkingiem  na osiedlu mieszkaniowym w Przyłęczku

## 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1.

## 1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   z wykonaniem przepustu   z rur żelbetonowych o średnicy 50 cm w km 0+002 dł.  10  mb      z wykonaniem murków czołowych – 2szt.

## 1.4. Określenia podstawowe

## 1.4.1. Zjazd – urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej funkcji, rozróżnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne.

## 1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami                    i definicjami podanymi w Specyfikacji D–M–00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D–M–00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 1.5.

# 2.  MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów i ich składowania podano w Specyfikacji 
D–M–00.00.00. punkt 2.

2.2. Materiały do wykonania przepustu

### 2.2.1. Rury

Należy stosować żelbetowe rury o średnicy 50cm zaakceptowane przez Inżyniera. Kształt                    i wymiary rur powinny być zgodne z Rysunkami i Katalogiem „Prefabrykowane przepusty rurowe” Transprojekt Warszawa 1993. Rury powinny posiadać atest producenta. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać normie PN-B-02356.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez rys, raków i pęknięć. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza do głębokości 5 mm.

Prefabrykowane rury powinny być wykonane z betonu klasy, co najmniej B30                          wg PN-B-06250.

Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym                             i odwodnionym podłożu.

### 2.2.2. Materiały na fundament przepustu

Część przelotowa przepustu powinna być posadowiona na ławie z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-11111.

Ścianki czołowe powinny być posadowione na ławach z betonu klasy, co najmniej B30                    wg PN-B-06250.

### 2.2.3. Materiały do wykonania ścianek czołowych

Ścianki czołowe należy wykonać z betonu B30 wg PN-B-06250spełniającego następujące wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie	co najmniej 30 MPa,

- nasiąkliwość			do 5%,

- mrozoodporność		F150.

### 2.2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna być marki, co najmniej M12 i spełniać wymagania normy 
PN-B-14501.

### 2.2.5. Materiały izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych należy stosować:

- emulsję kationową wg BN-68/6753-04,

- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177,

- papę asfaltową wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03.

### 2.2.6. Zasypka przepustu

Do wykonania zasypki przepustu należy używać materiałów przydatnych bez zastrzeżeń do budowy nasypów według Specyfikacji D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

## 2.3. Materiały do robót wykończeniowych

Materiały do wykonania skarp i rowów przy wykonaniu zjazdów, powinny odpowiadać wymaganiom według Specyfikacji D–06.01.01. „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”.

# 3.  SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D–M–00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 3.

Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt:

- sprzęt do wykonania robót ziemnych,

- sprzęt do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża,

# 4.  TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w Specyfikacji D–M–00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 4.

Do transportu należy stosować następujący sprzęt:

- do wykonania robót ziemnych,

- do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża,

# 5.  WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do właściwych Robót należy wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie            z wymogami

## 5.2. Roboty ziemne

Wykonanie Robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom Specyfikacji D–02.00.00. „Roboty ziemne”

## 5.3. Wykonanie fundamentu przepustów

Fundament pod część przelotową przepustu należy wykonać z pospółki odpowiadającej wymaganiom punktu 2.2.2. ułożonej w warstwie o grubości 20 cm. Pospółkę należy ułożyć na warstwie geotkaniny spełniającej wymagania punktu 2.2.2. Układanie pospółki powinno być wykonywane metodą od czoła tak, aby po rozłożonej geotkaninie nie odbywał się żaden ruch samochodów.

Pospółkę należy zagęścić przy użyciu lekkich walców lub płyt wibracyjnych do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, co najmniej 0,98 zgodnie z normalną próbą Proctora.

## 5.4. Wykonanie przepustu

Układanie rur betonowych należy wykonać zgodnie z BN-74/9191-01. Styki rur należy wypełnić zaprawą cementową i uszczelnić materiałem izolacyjnym.

## 5.5. Ścianki czołowe przepustów

Betonowanie ścianek czołowych powinno odpowiadać normie PN-B-06253. Deskowanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06251.

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu przepustu znajda się pod ziemią należy zagruntować przez dwukrotne malowanie środkami izolacyjnymi według punktu 2.2.5.

## 5.6. Zasypka przepustów

Zasypkę należy układać jednocześnie z obu stron przepustu warstwami o jednakowej grubości             z jednoczesnym zagęszczaniem. Zasypka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, co najmniej 0,98 według normalnej próby Proctora. Zasypka w czasie zagęszczania powinna mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją –20%, +10%.

## 5.7. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie powinno odpowiadać wymaganiom według Specyfikacji D–06.01.01. „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”.

# 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji D-00.00.00. w punkcie 6.

## 6.1. Sprawdzenie prawidłowości Robót przygotowawczych

Kontrola jakości Robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymogami specyfikacji

## 6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót ziemnych

Kontrola jakości Robót ziemnych, w tym wykonania zasypki, polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymogami specyfikacji

## 6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przepustu

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymogami specyfikacji

## 6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdów

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych zjazdów niż to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne tolerancje dla nawierzchni zjazdów

| Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu | Dopuszczalne tolerancje |
| --- | --- |
| Szerokość | ±5 cm |
| Równość podłużna | 9 mm |
| Równość poprzeczna | 9 mm |
| Pochylenie poprzeczne | ±0,5% |
| Odchylenie osi zjazdu w planie | ±5 cm |
| Grubość warstwy ścieralnej 1) | ±0,5 cm |
| Grubość konstrukcji nawierzchni 2) | -1 cm, +3 cm |
| 1) badanie tylko dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 2) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw |  |

## 6.5. Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy Robót, które wykazują odstępstwa od postanowień Specyfikacji, powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności ze Specyfikacją, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru

# 7.     PRZEPISY ZWIĄZANE

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPED, Transprojekt. Warszawa, 1987.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Warszawa 1995.

- Katalog „Prefabrykowane przepusty rurowe” Transprojekt Warszawa 1993.

4.  Normy i inne dokumenty wg odpowiednich Specyfikacji.